Technický list:		                   Cyklon Adhézny mostík

Číslo tovaru 9114401, 3, 5, 12

CYKLON Adhézny mostík Spevňujúci a podkladový náter na staré a nové podklady ako je napr. umakart, betón, emailové nátery, dlaždice a obklady, dosky z tvrdého vlákna, omietky a pod.

- bez obsahu rozpúšťadiel

- odolný poveternostným vplyvom

- vodovzdorný, difúzny, odolný alkalickým látkam

- spevňujúci - spevňuje porušené a nesúdržné povrchy

- spojovacie - zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev materiálov

Charakteristika

- jednozložkový, okamžite použiteľný

- spevňuje podklad, zjednocuje nasiakavosť

- zvyšuje prídržnosť následných materiálov

- vysoko odolný proti alkalickej hydrolýze, bez obsahu rozpúšťadiel

- vysoko paro-priepustný, odolný proti poveternostným vplyvom, vlhku,

- vode - po vytvrdení

Príklady použitia

- nátery muriva pred omietkami, nátery a štuky

- nátery stien a stropov pred novými maľbami a nátery

- nátery umakartových jadier, nenapravených obkladov a dlažby

- nátery fasádnych omietok pred nátermi fasádnymi farbami v interiéroch i exteriéroch

- nátery podláh pre zvýšenie priľnavosti opravných a vyrovnávacích tmelov, lepidiel a stierok

Použitie

Flexibilné lepidlá na obklady a dlažbu, OSB dosky, samo-nivelačné hmoty, tekutú hydroizoláciu jednozložkovú, tekutú elastickú dvojzložkovú, opravné stierky na betón. Použiteľný na vnútornú aj vonkajšiu aplikáciu, odolný proti alkáliám, vodovzdorný, difúzne a poveternostne stály. Spotreba je cca 0,2 - 0,4 kg/m2.

Technické údaje

Základ / Materiál 	polymérová disperzia, jemný kremičitý piesok

Sušina, podiel pevných látok 	> 10 %

Tepelná odolnosť 	+5 °C (pri preprave nesmie zamrznúť)

Aplikačná teplota 	+5 / +35 °C

Doba úplného vytvrdnutia 	> 12 h

Približná spotreba 	0,2 l/m2

Maximálny pomer riedenia 	1:0,5 (pre veľmi savé podklady)

Balenie a skladovanie:

Skladovať v uzavretých obaloch, v krytých a suchých priestoroch, pri teplote +5 až +30 °C. Chrániť pred vlhkom a mrazom. Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby v originálne uzatvorených obaloch

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.