Technický list:		                   Cyklon  Betón plastifikátor

Číslo tovaru 9294405, 12

CYKLON Betón plastifikátor je superplastifikátor na báze zmesi polykarboxylátov. Je určený do betónov, náterov a cementových mált. Má silný “stekucovací“ a dispergačný účinok na častice cementu. Týmto je možné dosiahnuť významné zlepšenie spracovateľnosti zmesi bez zvýšenia obsahu vody v zmesi (obmedzené zmršťovanie) alebo k významnému zníženiu obsahu vody v zmesi bez zhoršenia jej spracovateľnosti (vysokej počiatočnej a konečnej pevnosti).

# Oblasti použitia

CYKLON Betón plastifikátor sa používa na zlepšenie spracovateľnosti a súdržnosti a prispieva k ľahšiemu ukladaniu a usadzovaniu čerstvej zmesi. Pri menšom obsahu vody v zmesi zvyšuje počiatočnú a konečnú pevnosť, “usadzovateľnosť“ a trvanlivosť, obmedzuje zmršťovanie a priepustnosť vody výsledného betónu či malty. Používa sa pri výrobe betónov, cementových náterov a injektážnych hmôt, miešaných na stavenisku, na výrobu transportbetónu a prefabrikovaného betónu. Je vhodný na betóny pre podlahové kúrenie, pre architektonické a podhľadové betóny.

# VLASTNOSTI

- Aktívne zložky: modifikované syntetické polyméry

- Vzhľad: tmavohnedá kvapalina

- Merná hmotnosť: 1,15 kg/l (20 ˚C)

- Obsah chloridov: 0

# Návod na použitie

Do zmesi s obsahom 2/3 obvyklej dávky zmesovej vody sa pridá predpísané množstvo Cyklon Betón plastifikátora a zmes sa dôkladne premieša. Konzistencia zmesi sa na požadovanú spracovateľnosť upraví malým množstvom vody. Cyklon Betón plastifikátor sa nesmie dávkovať do suchého cementu.

# Dávkovanie

- Betóny: 0,5 – 1,0 l/100 kg cementu

- Podlahové nátery: 1,5 – 2,0 l/100 kg cementu

Skladovanie

Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzavretých obaloch, v krytých priestoroch. Skladovať pri teplote +5 až 30 ˚C. Chrániť pred mrazom, silným zahriatím a priamym slnečným žiarením.

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.