Technický list: **CYKLON Biela vazelína**

Číslo tovaru: 1903301

CYKLON **Biela vazelína** je ochranné mazadlo na báze lítium-hydroxystearátu. Vysoká účinnosť sa dosiahla optimálnou kombináciou obsiahnutých látok. Svojimi vlastnosťami presahuje aj požiadavky DIN 51825 na mazadlo KF2K.

# Oblasti použitia

CYKLON **Biela vazelína** má široké použitie napr. na mazanie klzných, valivých a kĺbových ložísk. Mazanie skrutiek, čapov a vedení, mazanie hriadeľov s drážkou, výsuvných čapov, závitových vretien a hladiacich plôch všetkých druhov. Ako pomoc pri čiastkovej montáži v priemysle a remesle, na uľahčenie následnej demontáže.

# Vlastnosti produktu

* vysoká priľnavosť a tým dlhodobý účinok
* s aditívami proti korózii
* dobrá odolnosť voči teplote -50 až +150 °C
* chráni pred oxidáciou a koróziou
* účinná látka zodpovedá VW-Norm TL 778/A
* vhodné aj na ozubené kolesá
* zabraňuje priškvareniu, zlepeniu hrdzou, studeným zvarom a Stick-Slip efektu.
* s PTFE súčasťou.

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, bez prachu, odstrániť staré mazadlo

Použitie: Nádobu silno potriasť (minimálne 2 min. od počuteľného nárazu guľôčok).

Nastriekať zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm .

# Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Požadovaná hodnota** |
| Výdatnosť 400 ml-spreju | cca. 3 m2 (Spotreba závisí od druhu a plochy mazaných častí ako aj podmienok spracovania). |
| Teplotné rozmedzie | Od -50°C do +150°C (krátkodobo do 170°C) |
| Báza | lítium-hydroxystearat, minerálny olej a biele mazadlo |
| Pohonná látka | Propán/Bután |
| Stálosť pri skladovaní | 3 roky |