Technický list:				CYKLON Chrómová farba

Číslo tovaru: 1905501

CYKLON Chrómová farba je špeciálny lak s čistými vysokolesklými kovovými pigmentami. Prímes kovových pigmentov mimoriadne zvyšuje antikoróznu ochranu a zaručuje chrómový povrch, opticky nerozoznateľný od originálneho pochrómovania. Je vhodný na povrchovú ochranu a pochrómovanie kovov, dreva a množstvo plastov (napr. nárazníkov, puklíc, kľučiek a rôznych ozdôb).

Veľmi dobrá priľnavosť na rôzne povrchy a rýchle zasychanie umožňujú využitie v mnohých oblastiach. Zamedzuje poškodeniu chránených častí poveternostnými vplyvmi, hrdzou a chemikáliami, ale najmä pred posypovými materiálmi v zime.

# Oblasti použitia:

- zrkadlové vrstvy na reflektoroch

- chrómovanie nárazníkov, kľučiek atď.

- dekoratívne lakovanie v interiéri aj v exteriéri

- pochrómovanie zábradlí, schodov, atď.

# Vlastnosti produktu

- vysokolesklý

- odolný poveternostným vplyvom

- dobrá priľnavosť na rôzne podklady

- výborná krycia schopnosť

- rýchloschnúci

# Návod na použitie

Pred použitím povrch očistiť a odmastiť. Dózu dobre pretriasť (2 minúty od nárazu miešacích guľôčok), potom striekať z cca. 20 cm vzdialenosti do kríža. Odporúčajú sa dve vrstvy. Skladovať v suchu a chlade.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Hodnota |
| --- | --- |
| Odporúčaná vrstva | 25-35 m |
| Výdatnosť | cca. 100-120 ml/m2 (výdatnosť zo 400ml 3,3-4,0 m2) |
| Poháňacie médium | Propán/Bután |
| Schnutie pri 20°C: | Cca. 15 min - nelepí sa prach |
| Schnutie pri 20°C: | Cca. 30 min - na pohmat suché |
| Schnutie pri 20°C: | Cca. 8 hod - vytvrdnuté |
| Skladovateľnosť | 5 rokov v doporučených podmienkach |