Technický list:		CYKLON Epoxidové lepidlo EK 40

Číslo tovaru: 1904301

CYKLON EK40 je 2-komponentné epoxidové, rýchlo tvrdnúce transparentné lepidlo s univerzálnym použitím. Tvrdne behom niekoľko minút a vytvára tvrdý a silný lepený spoj.

# Oblasti použitia

Na lepenie a opravy kovov, textílií, keramiky, dreva, skla, betónu.

# Vlastnosti produktu

- bez obsahu rozpúšťadiel

- 100 % reaktívne lepidlo

- dobrá elektrická – prierazná pevnosť

- odolné voči rozpúšťadlám a mnohým chemickým látkam

- vhodný aj ako tesniaca hmota

- rýchle vytvrdnutie

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Čas spracovania* | 4 minúty |
| Čas vytvrdnutia* | 60 minút |
| Konečné vytvrdnutie | 16 hodín |
| Pevnosť v šmyku ASTM D1002 | 9,7 N/mm² |
| Odolnosť voči teplote | - 40⁰C až + 90⁰ C |

- Pri spracovaní  s teplotou okolia + 20⁰C.

# Spracovanie

Lepené plochy musia byť bez mastnoty, čisté a bez zbytkov starých lepidiel. Na čistenie a odmastenie povrchov použite CYKLON Montážny čistič. Kovové povrchy ľahko zdrsnite, zlepšuje to priľnavosť. Odskrutkujte uzáver na špičke nádoby a pripojte zmiešavaciu trysku. Prostredníctvom stáleho tlaku na piest vytlačte potrebné množstvo lepidla. Vytlačený produkt aplikujte ako film, prípadne bodovo na povrch, ktorý má byť spojený. Pritlačte lepené podklady ihneď po aplikácii lepidla. Je potrebné zabezpečiť tesný prítlak medzi oboma lepenými povrchmi, aby bolo zabezpečené optimálne zlepenie.

Lepené diely necháme bez pohnutia v priebehu tvrdnutia. Po použití odstráňte zmiešavaciu trysku a uzatvoriť dvojitú nádobu (kartušu).

Skladovanie a trvanlivosť

Pri teplote skladovania od + 5 ° C do + 20 ° C v originálnom balení poskytujeme záruku 12 mesiacov.