Technický list:			CYKLON Hliníková pasta BKM

Číslo tovaru: 3880001

CYKLON Hliníková pasta BKM v spreji je dobre priľnavé mazadlo so špeciálnym “mikronizovaným“ kovovým práškom, ktoré je spojené so synergicky pôsobiacimi aditívami. Je odolné voči vysokej teplote, obsiahnuté látky neobsahujú ťažké kovy ako olovo, nikel a meď.

# Oblasti použitia

V strojníctve a továrenskom priemysle, v elektrárňach, sklárskom a hutníckom priemysle, petrochémii na spojenie skrutiek a konektorov, špeciálne z ušľachtilého kovu, trubky, tesnenia, vodiace koľajnice, vedenia. Špeciálne aj tam, kde sa vyžaduje vysokoteplotná pasta bez obsahu ťažkého kovu a medi. Vhodné tiež ako suché mazadlo na spoľahlivú a bezproblémovú demontáž.

# Vlastnosti produktu

- bez obsahu ťažkých kovov ako olovo, nikel a meď

- absolútne odolné voči vode a výborne priľnavé

- chráni voči treniu a oteru

- vynikajúci deliaci účinok a vysoká schopnosť odolávať tlaku

- zabraňuje silnému horeniu a vzplanutiu

- vhodné na teplotné rozpätie od –40°C do +1200°C

- odolné voči kyselinám, lúhom a vodným soliam

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý a očistený od prachu, odstránené by mali byť staré mazadlá.

Použitie: Pastu nastriekať na určené miesto, alebo naniesť štetcom (štetec je integrovaný do príklopky so závitom)  v tenkej rovnomernej vrstve. Nadbytočnú časť odstrániť.

Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Farba | striebristá |
| Hustota pri 15°C | 1,2g/ml. |
| Teplotné rozmedzie | -40°C do +1200°C |
| Báza | mikronizovaný kovový prášok a rôzne aditíva |
| odolnosť voči vode | úplne odolný (DIN 51807) |
| SKF-Emcor Test | hodnotenie 0 (= bez korózie) |