Technický list:		CYKLON Metalická farba HLINÍK

Číslo tovaru: 1902201

CYKLON Hliníkový sprej - špeciálny prípravok, vyvinutý pre automobilový a strojárenský priemysel, určený pre vysokú ochranu pred oxidáciou, koróziou a klimatickými vplyvmi s odolnosťou voči vysokým teplotám. Správny pomer rozpúšťadla zaistí dokonalý rozptyl hliníkových častíc po celej ploche a zaručenú ochranu proti korózii. Je tvorený kombináciou zmesi laku a čistých hliníkových - kovových pigmentov.

# Oblasti použitia

- opravy a úpravy podkladov hliníkového odtieňu

- protikorózna ochrana vo svetlom hliníku

- lakovanie železných konštrukcií, rúr, plechov a pod.

- opravy poškodení karosérií po kamienkoch

- lakovanie diskov kolies, výfukov

# Vlastnosti produktu

- Okamžite použiteľný bez špeciálnej prípravy

- Použiteľný bez základnej farby

- Ochrana proti korózii pre väčšinu kovových podkladov

- Ekonomický v spotrebe

- Teplotne odolný do 600°C , krátkodobo do 800°C

- Odolný väčšine kyselín a lúhov

- Vysoko odolný proti oteru

- Rýchloschnúci, cca. 20 min. po aplikácii

- dobrá krycia schopnosť

# Informácie o spracovaní

# Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, bez prachu, bez mastnôt a bez hrdze. Ľahkým prebrúsením poškodených miest sa zlepší priľnavosť.

Použitie: Nádobu zohriať na izbovú teplotu a silno potriasť (dve minúty od počuteľného nárazu miešacích guličiek). Optimálna hrúbka vrstvy je cca. 60 µm, odporúčame nanášať viaceré tenké vrstvy do kríža. Optimálna vzdialenosť nástreku je medzi 25 a 30 cm. Striekajte do mriežky.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Schnutie pri 20°C: | cca. 15 min - nelepí sa prach |
| Schnutie pri 20°C: | cca. 30 min - na pohmat suché |
| Schnutie pri 20°C: | cca. 8 hod - vytvrdnuté |
| Výdatnosť 400 ml nádoby | 2-3 m² |