Technický list: **CYKLON Kachliarsky tmel**

Číslo tovaru: 1906601

**CYKLON Kachliarsky tmel** je hustá, vysokej teplote odolná tesniaca hmota na rozmanité použitie v oblastiach, kde je špeciálne požadované vysoké teplotné zaťaženie. Kachliarsky tmel má výbornú odolnosť voči chemikáliám a po vysušení nenastáva žiadne zmrštenie čo zvyšuje možnosti použitia.

# Oblasti použitia

Používa sa na utesnenie a vyplnenie rôznych škár, trhlín a dutín, ktoré sú vystavené vysokým teplotám napr. krb, kachľová pec, vykurovacia technika, komínové systémy, taviaca pec a všetky ostatné oblasti, kde sú podmienené protipožiarne požiadavky.

# Vlastnosti produktu

* dlhodobá odolnosť vysokým teplotám a teplotným výkyvom
* po vytvrdnutí, vyschnutí – žiadne zmrštenie a trhliny
* výborná odolnosť voči chemikáliám
* dobrá priľnavosť na kov a tehlu
* znáša pohyb materiálu do 3%

# Návod na použitie

Podklad musí byť čistý, suchý, bez hrdze, bez starých tesnení a bez mastnôt. Pred použitím je dobré uzavretú kartušu dve minúty silno pretriasť kvôli vhodnej homogenizácii. Tekutina, ktorá sa vyzráža na dne kartuše, nie je na závadu ( pretrasením ju môžete vmiesiť do tmelu).

# Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické parametre** | **Hodnota** |
| Teplota spracovania | od +5°C do +40°C |
| Teplotná odolnosť | do +1200°C |
| Skladovateľnosť | 12 mesiacov v nezamŕzajúcom sklade |