Technický list:				CYKLON Kaučukový tmel

Číslo tovaru: 1906301

CYKLON Kaučukový tmel je elastický tmel na špárovanie, s obsahom rozpúšťadiel, na báze syntetického kaučuku. Priľne na povrchy bez toho, aby bola nutná úprava základovým primerom. Môže sa nanášať aj počas dažďa, na mokré a hladké povrchy.

# Oblasti použitia

CYKLON Kaučukový tmel je určený špeciálne na montáže striech a pre klampiarov, ale i na aplikáciu do klimatizačnej a odsávacej vzduchotechniky. Veľmi sa osvedčuje pri dilatačných škárach a spojoch napr. fasád, skla, sanitárnych a strešných priestorov, ale i na pohotovostné opravy trhlín, prasklín a dier na strechách, odkvapoch a pod. Priľne/viaže sa bez základných náterov na murivo, betón, omietku, drevo, kovy, bitúmen a väčšinu umelých hmôt.

# Vlastnosti produktu

- neobsahuje silikón

- znáša sa s materiálmi obsahujúcimi bitúmeny

- znáša sa s meďou

- priľne i na vlhkých a mierne olejnatých povrchoch

- prelakovateľný / pretierateľný väčšinou farieb

- odolný voči UV-žiareniu

- veľmi dobre odoláva plesniam

- univerzálne použiteľný

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Doba do vytvorenia kože* | cca. 15 – 20 minút |
| Rýchlosť vytvrdnutia* | cca. 2 - 4 mm / deň |
| Teplota pri spracovaní | od +5°C do + 40°C |
| Povolená celk. deformácia | max. 25% |
| E-Modul 100% natiahnutie (ISO R37H2) | 0,5 N/mm² |
| Shore A – Härte (ISO 868) | 25 ± 5 |
| Zmraštenie z objemu | cca. 20% |
| Odolnosť voči teplotám | od -25°C do +80°C |

* pri teplote 23°C a relat. vzdušnej vlhkosti 50%

# Postup pri práci

Styčné lepené plochy musia byť čisté a riadne utreté – zbavené voľných častíc. Dilatačné a spojové škáry je pred tmelením nutné – v zhode s DIN 18540 – vypodložiť polyetylénovou šnúrou, resp. upraviť podľa národných predpisov. Hladké styčné plochy smú byť počas tmelenia / špárovania mokré. Plochy s poróznym (nasiakavým) povrchom musia byť však suché. Pri nanášaní tmelu dbajte hlavne na to, aby boli škáry bezo zbytku vyplnené.

Vyhladením sa vytvorí intenzívna väzba medzi tmelom a styčnými plochami. Vyhládzanie je nutné vykonať ešte predtým, ako sa na povrchu tmelu začne vytvárať koža – nelepivý povrch. V prípade dlhodobejšieho nanesenia pod vodou je možné, že škáry tmelené CYKLON Kaučukový tmel zožltnú. Táto zmena farby však v žiadnom ohľade nemá negatívny vplyv na kvalitu tmelu.

# Obmedzenia použitia

CYKLON Kaučukový tmel je pretierateľný bežne dostupnými farbami a lakmi. V prípade náterov farbami s obsahom rozpúšťadiel môže dochádzať k spomaleniu ich vysychania. Pred použitím laku alebo farby však odporúčame v každom prípade vykonať predbežnú skúšku na skrytom mieste.

# Skladovanie a trvanlivosť

V prípade skladovania v originálnom neotvorenom balení a skladovacej teplote od  0°C do +35°C, poskytujeme záruku 24 mesiacov.

# Bezpečnostné informácie

- tmel je horľavý

- opakovaný styk s pokožkou môže spôsobiť jej vysychanie a praskanie

- výpary môžu spôsobiť ospanlivosť a malátnosť

- nevdychujte výpary

- zabráňte styku s očami a pokožkou

- odpad a obaly zlikvidujte bezpečným spôsobom

- používajte iba v dobre vetraných priestoroch