Technický list:			CYKLON Keramická pasta

Číslo tovaru: 1900301

CYKLON Keramická pasta je mazacia pasta, neobsahujúca kovy, odolná proti horúčave a vysokému tlaku, chrániaca voči korózii a adhézii s vynovenou dlhodobou ochranou.

CYKLON Keramická pasta zabraňuje pripáleniu a zadieraniu a redukuje oter vysokozaťažených častí.

# Oblasti použitia

Na mazanie častí vystavených veľkému tlaku, vysokej teplote a extrémnym vonkajším podmienkam (slaná voda, horúca para, extrémna vlhkosť atď.) napr. uzávery prírub, kĺbov a kĺbových závesov, listových pružín v automobil. technike, skrutkové spojenia, brzdné zariadenia, ABS - brzdový systém, klzné vedenia, šnekové a vretenové prevody, guľové kohúty, rezacie zariadenia, ozubenia, čapy atď.

# Vlastnosti produktu

- zabraňuje hluku

- veľmi dobrá odolnosť voči tlaku

- zabraňuje priškvareniu a zadieraniu vysokozaťažených častí

- veľmi dobrý dlhodobý mazací efekt aj pri pôsobení horúcej pary

- zabraňuje korózii

- bez obsahu kovov

- odolný voči slanej vode, kyselinám a lúhom

- odolný voči teplote do +1400 °C

- vhodný aj pre ABS

- redukuje oter

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý a čistý, odstránené staré mazivo.

Použitie: Nádobu silno potriasť ( minimálne 2 min. od počuteľného pohybu guľôčok). Zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm cielene naniesť na ošetrenú časť.

Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Farba | belavá |
| Teplotné rozmedzie | -40°C až +1400°C |
| Test na odolnosť voči soli | po 500 bez známok korózie |
| Báza | keramický prášok, syntetický olej a rôzne aditíva |
| Stálosť pri skladovaní | 2 roky pri správnom skladovaní |
| Hustota | cca. 1,65 kg/L |