Technický list:			CYKLON Lepidlo na akvárium

Číslo tovaru: 1904801

CYKLON Akvárium silikón je elastická jednozložková silikónová tesniaca masa, s acetátovým tvrdnutím.  Určený na tesnenie špár špeciálne na konštrukciu rámových a bezrámových akvárií (do 400l).

# Oblasti použitia

Na stavbu - lepenie rámových a bezrámových akvárií (do 400l), akvárií s morskou vodou a sladkovodných, terárií. Na tesnenie sklených vitrín a na použitie umeleckých predmetov zo skla a ošetreného kovu. Nesmie sa použiť na mramor/prírodný kameň, ako ani na asfaltové podklady.

# Vlastnosti produktu

- elastická tesniaca látka na báze silikónu, acetátové tvrdnutie, trvale pružný

- odolný voči poveternostným vplyvom a voči starnutiu

- dobre odolný voči UV lúčom

- obzvlášť dobrá priľnavosť na sklo a glazúrované plochy, napr. email, dlaždice, eloxovaný hliník

- dobrá odolnosť voči vodným soliam

- po dokonalom vytvrdnutí nevylučuje nebezpečné látky, vhodný pre styk s pitnou vodou, netoxický pre vodné organizmy a ryby

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, odolný voči ťahu, očistený od prachu a mastnôt. Kovové povrchy je vhodné ošetriť ochranným náterom. Tesniaca látka v špárach môže byť vyhladená KIM-TEK Finišom alebo neutrálnou, nefarbiacou, vodnou vyhladzovacou látkou. Vyhovujúca  funkčnosť CYKLON Akvárium silikónu v škáre je dosiahnuteľná len pri bezchybnom spracovaní. Tesniaca látka by nemala byť vystavená  výrazným teplotným výkyvom (včasné zaťaženie tesniacej masy).

| # Technické vlastnosti | # Skúšobná metóda | # Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | DIN 53 217, časť 2 | cca. 1,04 g/cm3 |
| Čas zasychania povrchu | vlastná skúška | ca.5 min |
| Penetrácia | vlastná skúška | 220  30 1/10mm |
| Únik | vlastná skúška |  10% |
| Prípustná celková deformabilita | --- | 25% |
| Vytvrdenie | vlastná skúška | cca. 3mm in v prvých 24 hod |
| Doťah pri 100% predĺžení | DIN EN 28 340 | 0,5 N/mm2 |
| Tvrdosť | DIN 53 505 | cca. 23 Shore A |
| Teplota spracovania | --- | +5°C do 40°C |
| Teplota zaťaženia | --- | -40°C do +180°C |
| Stálosť pri skladovaní | --- | 24 mesiacov |