Technický list:		CYKLON Lepidlo na parozábrany

Číslo tovaru: 1911401

CYKLON lepidlo na parozábrany je parotesná a tesniaca hmota pre trvalo elastické lepenie / utesnenie špár, prípojov, stavebných prvkov a “preplátovaných“ stykov parotesných zábran, tesniacich fólií pri suchých technológiách, ako aj pri montáži okien a dverí. Spĺňa požiadavky Nariadenia o šetrení energiami EnEV 2002, podľa ktorého nové a renovačné stavebné opatrenia podľa DIN 4108 (2001-08) musia byť zhotovené tak, že všetky škáry a prípoje musia byť tesné proti vetru a dažďu.

# Oblasti použitia

CYKLON Lepidlo na parozábrany sa používa ako lepiaca - tesniaca hmota na trvalo elastické, vetru odolné lepenie špár, prípojov stavebných prvkov a preplátovaných stykov pri suchých technológiách. Dosahuje pri zodpovedajúcom tvorení slučiek spojovanej fólie bez prítlačnej dosky rýchlu funkčnú pevnosť špár a prípojov.

Používa sa na trvanlivé, starnutiu odolávajúce zlepenie/utesnenie, parotesných a paropriepustných tesniacich pások pri montáži okien a dverí. Disponuje vysokou priľnavosťou k najrozličnejším stavebným materiálom (drevo, omietka, betón, kameň a rôzne kovy), ako aj k vhodným fóliám a tým dosahuje požadované vzduchotesné spojenia / prípoje obvodového plášťa.

# Vlastnosti produktu

- široké spektrum priľnavosti k rôznym stavebným látkam (kameň, betón, omietky, drevo, sadrovláknité a sadrokartónové dosky, kovy)

- vynikajúca kompatibilita so sadrovými a cementovými omietkami

- bez koróznych javov na kovoch

- jednoduché zaobchádzanie

- spracovanie bez prítlačnej dosky

- možné lepenie za vlhka aj na ľahko zvlhčených, zaprášených a savých podkladoch

- priaznivá viskozita pri spracovaní

- vysoká počiatočná priľnavosť čerstvo lepených fólií

- rýchla funkčná pevnosť čerstvo nalepených fólií

- uvoľnené spojenia sa dajú na základe samolepiacich vlastností znovu spojiť

# Spracovanie

Podklady musia byť bez prachu a mastnôt, ako aj bez voľne priľnutých častíc. Podklad môže byť ľahko vlhký alebo savý. Zvyšková vlhkosť podlahy môže byť maximálne 5 %. Lepidlo sa nanáša jednostranne ako pásik hrubý 4 až 8 mm. Potom sa priloží fólia a zafixuje sa ľahkým stlačením. Na nenasiakavé podklady možno lepenie vykonať po podmienenom predsušení kontaktným spôsobom. Uvoľnené spoje sa dajú v dôsledku samolepiacich vlastností znovu priložiť.

Čerstvé znečistenia lepidlom sa dajú odstrániť vodou. Vytvrdnuté lepidlo možno odstrániť len mechanicky.

# Skladovanie a trvanlivosť

V prípade skladovania v originálnom neotvorenom balení a skladovacej teplote od +15°C do +25°C zaručujeme trvanlivosť 12 mesiacov.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Báza produktu | modifikovaná polymérová disperzia |
| Farba vytvrdnutého filmu | svetlo modrá |
| Vlastnosť filmu | trvalo elastická, samolepiaca |
| Viskozita | pastovitá |
| Odolné proti zamrznutiu | do -30°C |
| Spracovateľnosť | od -5°C |
| Vysoká pevnosť pri lúpaní | od -10°C do +50°C |
| Vzduchotesnosť | DIN 18055, DIN EN77, DIN EN42 |
| Privádzanie tlaku 600 Pa = 140 km/h, rýchlosť vetra 1.000 Pa, cyklické privádzanie tlaku / sanie = sila orkánu |  |
| Vytvrdnutie* | cca 2 dni |

* závislé od sacej schopnosti podkladu a od hrúbky nanesenej vrstvy.