Technický list:				CYKLON Lepidlo v spreji

Číslo tovaru: 1900501

CYKLON Lepidlo v spreji je univerzálne použiteľné lepidlo na báze umelého kaučuku a rôznych rozpúšťadiel. Špeciálnym ventilom sa dosiahlo dobré rozprášenie pri nastriekaní. Pri použití CYKLON Lepidla v spreji odpadajú následné práce - čistenie s pomôckami ako napr. pinzeta, špachtľa alebo nádoby. Pri jednoduchom nastriekaní sa dosiahne aj rovnomerné nanesenie lepidla.

# Oblasti použitia

CYKLON Lepidlo v spreji je univerzálne lepidlo z nádoby pod tlakom špeciálne pre veľké plochy papiera, kartónu, kože, dreva, textílie a mnohých umelých hmôt. Napr. izolačné matrace, obaly z umelých hmôt alebo kože, opradenie, izolačné materiály atď.

# Vlastnosti produktu

- dobré rozprášenie špeciálnym ventilom

- rýchle a okamžité lepenie

- univerzálne použiteľné v priemysle, remesle a domácnosti

- lepí lakované aj nelakované kovy

- odolné voči teplote do +80°C

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý, bez prachu a mastnôt, staré lepidlo a zvyšky materiálu by mali byť odstránené.

Použitie: Nádobu silno potriasť, potom lepidlo nastriekať zo vzdialenosti cca. 20 – 30 cm obojstranne.

Pred nastriekaním by mala mať nádoba izbovú teplotu. Presná vzdialenosť nástreku závisí od veľkosti a druhu lepených súčastí. Po nastriekaní na časti nechať schnúť cca. 8-12 minút, potom lepené časti silno pritlačiť k sebe. Čas schnutia závisí od lepeného materiálu. Prebytočné lepidlo je možné odstrániť CYKLON Priemyselným čističom.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Farba | Žltkastá |
| Báza | umelý kaučuk a rôzne rozpúšťadlá |
| Obsah pevných častíc | cca. 20% |
| Odolnosť voči teplote | do +80°C |
| Pohonná látka | Propán/Bután |
| Stálosť pri skladovaní | 3 roky pri správnom skladovaní |