Technický list:				CYKLON Montážne lepidlo

Číslo tovaru: 1904701

CYKLON Montážne lepidlo je jednokomponentné lepidlo bez rozpúšťadla, na báze Akrylovej disperzie, s vysokou počiatočnou silou lepenia. Vhodné na lepenie rôznych materiálov, ako aj pomoc pri fixovaní a montáži v interiéri. CYKLON Montážne lepidlo vytvrdzuje vysychaním, po vytvrdení je pretierateľné.

# Oblasti použitia

CYKLON Montážne lepidlo je funkčné na povrchoch ako drevo a dosky z dreveného vlákna, Styropor, PVC/PVC-pena, sadra, sadrokartón, dosky z minerálnych vlákien, murované steny, betón a omietky. Je použiteľné pri fixácii a montáži ozdobných líšt a soklov, izolačných dosiek, násypových dosiek atď. CYKLON Montážne lepidlo by sa nemalo použiť na kovové povrchy.

# Vlastnosti produktu

- bez rozpúšťadla na báze  akrylátovej disperzie

- prelakovateľné (bez silikónu), znáša náter

- odolné zvetraniu

- odolné času

- vysoká lepivosť

- bez rozpúšťadla (na vodnej báze)

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť vysušený, s dovoleným zaťažením, bez prachu a mastnôt. Pred použitím očistiť od zvyškov cementu, formového oleja/impregnácie, starých lepidiel, antiadhezívnych povlakov ako aj zvyškov farieb.

Nasiakavé podklady ako napr. drevo a betón pred použitím CYKLON Montážneho lepidla ošetriť predom vhodným vodným základom bez toho, aby sa zničila nasiakavosť daného podkladu.

CYKLON Montážne lepidlo sa nanáša na lepený podklad priamočiaro alebo vlnovkovito. Nakoniec časti k sebe dobre pritlačiť.

Pozor, oprava pozície je možná len krátkodobo.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Skúšobná metóda | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | DIN 53 217, časť 2 | cca. 1,34  0,05 g/cm3 |
| Trvanlivosť | DIN EN 27 390 |  2mm |
| Čas zasychania povrchu | vlastná skúška | cca.3 min |
| Obsah pevných častíc | DIN 53 189 | Ca 72% |
| Konečná pevnosť | vlastná skúška | po cca. 72 hod |
| Vytvrdenie | vlastná skúška |  1,5mm |
| Teplota spracovania | --- | +5°C do 40°C |
| Teplota zaťaženia | --- | -25°C do +80°C |
| Stálosť pri skladovaní | --- | 12 mesiacov |