Technický list:		  CYKLON Metalická farba MOSADZ

Číslo tovaru: 1901201

CYKLON Mosadzný sprej sa skladá z kovového pigmentu a špeciálneho spojiva. Je rýchloschnúci a odolný proti oteru. Náter z kovového laku má dve rozhodujúce prednosti: Špeciálny farebný tón v žiadanej farbe konkrétneho kovu a veľmi dobrá ochrana proti korózii v porovnaní s normálnymi lakmi.

# Oblasti použitia

CYKLON Mosadzný sprej nájde uplatnenie v priemyselnej oblasti napr. pri spracovaní ušľachtilej ocele, v spracovaní farebných kovov, v remeselnej výrobe napr. klampiarstvo, umelecké zámočníctvo, výroba zábradlí atď. Je vhodný ako náter a na “vylepšenie kovov v rôznych farbách napr. zoxidované časti medi, časti ušľachtilej ocele ktoré pri zváraní zmenili farbu.

# Vlastnosti produktu

- odolný voči oteru

- dobrá ochrana proti korózii

- priľnavý na kovy a mnohé umelé hmoty

- dobrá krycia schopnosť, malá spotreba

- identita farieb daného kovu

- dobrá odolnosť voči slanej vode

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý, bez mastnôt, prachu a hrdze. Dobrá priľnavosť sa dosiahne jemným prebrúsením lakovanej plochy. Voľné časti je nutné odstrániť.

Použitie: Nádobu silno potriasť (minimálne 2 min. od počuteľného pohybu guľôčok na miešanie). Do kríža naniesť zo vzdialenosti cca. 25 cm.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Výdatnosť 400 ml-Sprej | cca. 3 - 4 m2 (závislé od hrúbky vrstvy) |
| Odolnosť voči teplote | 120°C |
| Odpor. hrúbka vrstvy | 40-50 m |
| Stálosť pri skladovaní | 3 roky pri správnom skladovaní |