Technický list:		CYKLON Ochrana podvozku bitúmen

Číslo tovaru: 1909101

CYKLON Ochrana podvozku bitúmenová je tixotropná zmes asfaltu, plniva, živice a malého množstva rozpúšťadla. Po vyschnutí náteru vznikne elastická ochranná vrstva, ktorá je vysoko odolná atmosférickému a mechanickému pôsobeniu (napr. nárazy kameňov). CYKLON Ochrana podvozku bitúmenová je k dispozícii v čiernej farbe.

# Oblasti použitia

CYKLON Ochrana podvozku bitúmenová sa môže použiť ako konzervačná látka všade tam, kde nie je nutný ďalší náter. Dobrá priľnavosť zabezpečí bezproblémové ošetrenie aj kolmých plôch, kde materiál odkvapkáva - len od vrstvy cca. 2-3mm hrubej.

# Vlastnosti produktu

- nie je možný ďalší náter

- minimálny podiel rozpúšťadla

- odolné voči vode a soliam

- dobrá priľnavosť (neodkvapkáva ani pri kolmých stenách)

- vhodné pre všetky bežné podklady

- dobrá trvalá elasticita aj pri nízkych teplotách

- od hrúbky vrstvy cca. 2mm obmedzuje dunenie

# Informácie o spracovaní

Opracovanie podkladu: Podklad by mal byť suchý, bez prachu, mastnôt a hrdze. Voľné časti odstrániť.

Použitie: Nádobu zohriať na izbovú teplotu a silno potriasť. V prípade potreby riediť technickým benzínom. Na opracovanú plochu v 2-3 ťahoch nastriekať a krátko nechať vyschnúť. Optimálna vzdialenosť nástreku je cca. 30 cm.

# Technické dáta

| Technické vlastnosti |  |
| --- | --- |
| Farba | čierna |
| Zápach | po asfalte |
| Báza | živica |
| Špecifická váha | 1,09 Kg / L |
| Odpor. hrúbka vrstvy | Cca. 1000-1200µm |
| Čas schnutia | Cca. 2 - 4 hod. (závislé od hrúbky vrstvy) |
| Obsah pevných častíc | 70 -75% |
| Teplota spracovania | +15°C do +25°C |
| Odpor. teplota skladovania | +10°C do +20°C |