Technický list:				CYKLON Sekundové lepidlo

Číslo tovaru: 1904101,1904201

CYKLON Sekundové lepidlo je nízkoviskózne, jednozložkové sekundové lepidlo na báze etylu. Na základe jeho viskozity má veľmi dobrú schopnosť plniť trhliny a dobrú pevnosť v ťahu. Po vytvrdení je odolné skoro voči všetkým chemikáliám.

Oblasti použitia

CYKLON Sekundové lepidlo je univerzálne použiteľné na kov, umelé hmoty, gumu, keramiku a pod. Možné sú aj kombinácie daných materiálov. Má široké uplatnenie, napr. v priemysle, v remeselnej oblasti, v domácnosti atď.

K dosiahnutiu optimálneho účinku je nevyhnutná príprava plôch na lepenie.

# Vlastnosti produktu

- sekundovo rýchle zlepenie

- lepí množstvo materiálov, napr. kov, gumu, keramiku

- odolný voči mnohým chemikáliám

- odolný voči šmyku

- šetrný v spotrebe

- dobré prenikanie do štrbín, nízka viskozita

# Informácie o spracovaní

Predošetrenie: Ošetrené časti by mali byť bez oleja a mastnôt. Voľné časti ako hrdza, ochranný náter atď. musia byť pred lepením odstránené. Na čistenie odporúčame rozpúšťadlo, alebo CYKLON-priemyselný rýchlo-čistič.

Spracovanie: Špičku odrezať alebo odstrihnúť. Potom lepidlo jednostranne naniesť na lepenú plochu a časti dobre pritlačiť. Ľahký kontakt tlakom počas prvých sekúnd zvýši silu lepenia. Počas lepenia by sa malo zabrániť kontaktu s kožou.

# Technické dáta

| ## Technické údaje | ## Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Báza | etyl cyanacrylát |
| Hustota (tekutý stav) | 1,05 do 1,10 g/cm3 |
| Viskozita (20°C) | 35 – 70mPa.s |
| Farba | bezfarebný, jasný |
| Max. prienik do štrbín | max 0,05mm |
| Pevnosť proti šmyku | max 25 N/mm² |
| Pevnosť pri tlaku | max. 65 Sek |
| Konečná pevnosť | po 6-12 hod |
| Teplota zaťaženia | -60bis +80°C (závislé od materiálu) |
| Stálosť pri skladovaní pri 5°C | 12 mesiacov pri správnom skladovaní |