Technický list:				CYKLON Silikónový olej

Číslo tovaru: 1900901, 1900915

CYKLON Silikónový olej je antiadhezívny prostriedok bez olejov a mazadla, na ochranu, vyhladenie a ošetrenie umelých hmôt, gumy a kovov aj v potravinárskej oblasti, jednoducho všade tam, kde je nežiadúce použiť olej, tuky a iné mastné mazadlá.

# Oblasti použitia

CYKLON Silikónový olej má pre svoje vlastnosti široké použitie. Je výborný antiadhezívny prostriedok pri formách a tlakovom odlievaní. Používa sa ako mazadlo na posuvné strechy, posuvné rolety, klzné koľaje, na navíjače ochranných pásov a mnohé ďalšie. V oblasti spracovania dreva a papieru zabráni nalepeniu zvyškov lepidla na lis a vedenia. Pri opracovaní rezných okrajov, hrán a nástrojov sa dosiahne čisté rezanie. V oblastiach dopravnej techniky sa zabráni priľnutiu tovaru na dopravné pásy, aplikuje sa do žľabov aj na klzné plochy. V automobilovom priemysle na ochranu všetkých gumových tesnení pred skrehnutím a starnutím. Silikónový olej chráni, izoluje a ošetruje s dobrou kĺzavosťou umelé hmoty, gumu a kovy.

# Vlastnosti produktu

- maže bez škvŕn a stôp (neviditeľne)

- čistý, nevoskovitý mazací a šmykľavý film

- dobrá odolnosť voči teplote

- chráni pred oxidáciou a koróziou

- chráni pred zamrznutím

- dobrá priľnavosť

- odpudzuje vodu, prach a pôsobí antistaticky

- konzervuje a bráni popraskaniu gumy, kože a plastov

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu:

Podklad by mal byť suchý, bez prachu, bez mastnôt a olejov.

Použitie:

Obsah nádoby krátko potriasť, zo vzdialenosti cca. 30 cm nastriekať a mäkkou handrou rozotrieť, alebo nechať vsiaknuť - vyschnúť.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Výdatnosť z 1 litra | cca. 6 – 8 m2 (Závislé od druhu povrchu). |
| Hustota | 0,62 g/ml. |
| Teplotné rozmedzie | Od -40 do +150°C (krátkodobo do +200°C) |
| Báza | Dimethylpolysiloxane |
| Farba | Transparent |