Technický list:				  CYKLON Štukatérsky tmel

Číslo tovaru: 1906401

CYKLON Štukatérsky tmel je jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie s prísadou kremičitého piesku. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj so štukovou štruktúrou, špeciálne vhodný na vyplnenie trhlín a na vylepšenie poškodení štruktúry v interiéroch a exteriéroch. CYKLON Štukatérsky tmel je dažďu odolná tesniaca hmota špeciálne na exteriéry. Pri kontakte s vodou nedochádza k vymytiu výplne.

CYKLON Štukatérsky tmel tvrdne vyschnutím. Je možné pretrieť ho farbou, avšak je nutné dbať na špáry namáhané ťahom, ktoré by pretreté nemali byť. Pri veľkom počte na trhu dostupných farieb odporúčame skúšku na kontrolu krytia.

# Oblasti použitia

Na vyplnenie trhlín a vylepšenie poškodení v štruktúre, ako aj na tesnenie špár a ukončovacích špár, s maximálnou odolnosťou voči pohybu 10% medzi omietkou, betónom, murivom a tehlovou stenou, eloxovaným hliníkom, sadrou, PVC a drevom, napr. pri sanačných prácach.

CYKLON Štukatérsky tmel sa nesmie použiť v sanitách, na mramor a prírodný kameň, na asfaltové podklady, na neošetrené (bez primeru) podklady, ako napr. sklo, email, kov, keramika.

# Vlastnosti produktu

- elasticko-plastická tesniaca hmota na báze disperzie akrylu

- možné pretrieť (bez silikónu), znáša náter

- priľnavý na polystyrén

- odolný voči zvetraniu

- odolný voči starnutiu

- odolný voči  UV žiareniu

- bez rozpúšťadla (na vodnej báze)

- odolný voči dažďu

- vo vytvrdenom stave odolný voči kys. uhličitej ako aj alkáliám

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, odolný voči ťahu, bez prachu a mastnôt. Porózne podklady ako betón, neošetrené drevo, ale aj kovové podklady je nutné prvotne ošetriť zriedenou tesniacou hmotou (CYKLON Štukatérsky tmel  s vodou v pomere 1:1 až 1:5). Pred ošetrením základom je nutné kompletne odstrániť zvyšky cementu, nátery, impregnácie a pri sanačných prácach staré tesniace masy, ako aj farbu. Špáru je nevyhnutné opracovať správne dimenzovaným plniacim materiálom.

Vyhladenie: Tesniacu masu v špáre je možné vyhladiť neutrálnym, bezfarebným vodným prostriedkom. Funkčnosť CYKLON Štukatérsky tmel je zabezpečená len pri bezchybnom spracovaní v závislosti od dimenzovania a rozstupu špár. Je nutné zabrániť nanášaniu tesniacej masy pri výkyvoch teplôt  (včasné zaťaženie tesniacej masy).

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Metóda skúšania | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | DIN 53 217, Teil 2 | cca. 1,48 ( 0,05 g/cm3 |
| Kapacita | DIN EN 27 390 | ( 2mm |
| Zaschnutie povrchu | vlastný pokus | cca.15 min |
| Penetrácia | vlastný pokus | 185 ( 30 1/10mm |
| Únik | vlastný pokus | ( 20% |
| Prípustná deformabilita | --- | 10% |
| Vytvrdenie | vlastný pokus | 28( 6 Shore A |
| Teplota spracovania | --- | +5°C do 40°C |
| Teplota zaťaženia | --- | -25°C do+80°C |
| Stálosť pri skladovaní | --- | 24 mesiacov |