Technický list:	CYKLON Tekutý kov

Číslo tovaru: 1906001

CYKLON Tekutý kov je univerzálne použiteľná dvojzložková hmota na rôzne opravy a použitia. Produkt je odolný voči vode, zriedeným kyselinám, benzínu, oleju a mnohým ďalším chemikáliám. Má dobrú priľnavosť na mnohé podklady, napr. na oceľové a zliatinové časti, hliník, rôzne zliatiny, keramiku, drevo a betón, atď. Po vytvrdnutí je materiál mechanicky opracovateľný napr. vŕtanie, frézovanie, sústruženie, brúsenie, rezanie závitov, atď.

# Oblasti použitia

Vhodný na vyrovnanie a plnenie pórov, chybných vrtov, trhlín, opravu poškodených závitov, nádrží a rôznych nádob, rúr, častí strojov, častí karosérií. Univerzálne v rôznych oblastiach v ťažkom priemysle a strojárstve.

# Vlastnosti produktu

- lakovateľný

- možné mechanické opracovanie

- automatické dávkovanie cez dvojitý zmiešavač

- rýchle vytvrdenie (po cca.30 min. opracovateľné)

- konečná pevnosť po 24 hod.

# Informácie o spracovaní

Úprava pred použitím: Upravované časti by mali byť bez oleja a mastnôt. Na očistenie odporúčame

CYKLON Priemyselný rýchlo-čistič. Vyčistené časti nechať poriadne vysušiť.

Spracovanie: Odlomiť špičku z dvojitej kartuše a vytlačiť požadované množstvo. Potom obe zložky

dobre premiešať, až kým sa nedosiahne rovnomerná homogénna farba. Materiál hneď po zmiešaní spracovať.

Pozor: po premiešaní by mal byť materiálne v priebehu 4-10 minút spracovaný,  keďže po uplynutí tohto času sa začína vytvrdzovanie a materiál sa stane nespracovateľný.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Báza | Epoxid |
| Odolnosť proti šmyku | 5,5 N/mm2 |
| Shore-tvrdosť D | 80 – 90 |
| Čas spracovania | 4-10 min. podľa teploty |
| Konečná pevnosť | po 24 hod. |
| Odolnosť voči teplote | do 120°C (krátkodobo do 175°C) |
| Viskozita Komponent 1 | 5.000 – 10.000 (pri 25°C) |
| Viskozita Komponent 2 | 4.000 – 9.000 (pri 25°C) |
| Farba | vosk: tmavý, tvrdidlo: svetlý |
| Stálosť pri skladovaní | 12 mesiacov pri 20°C |