Technický list:	CYKLON Tesniaci pás k hydroizoláciám

Číslo tovaru: 1907901, 1907905

CYKLON Tesniaci pás pre hydroizoláciu je zo špeciálnej polypropylénovej tkaniny, opatrený kaučukovým nástrekom. Po aplikácii s jednozložkovou, alebo dvojzložkovou hydroizoláciou vytvára pružné tesnenie rohových škár v stenách a podlahách.

# Použitie:

CYKLON Tesniaci pás pre hydroizoláciu je určený pre trvalo vlhké prostredia - kúpeľne, bazény, kuchyne, balkóny, atď. Vytvára pružné trvalé tesnenie stykových a vnútorných rohových špár v bazénoch, sprchách, balkónoch a je ideálny pre napojenie zvislých a vodorovných plôch v systéme tekutej liatej lepenky. Používa sa aj na opravy prasklín v stavebných konštrukciách. Tesniaci pás sa zapracúva do cemento-disperznej CYKLON Hydroizolácie a to do prvej vrstvy hmoty tak, že prekryjeme okraje tesniaceho pásu náterom hmoty               CYKLON Hydroizolácia. Po vytvrdení prvej vrstvy postupujeme s ostatnými nátermi v celej ploche.

Upozornenie: Hydroizolačný náter treba chrániť pred rýchlym vysušením na priamom slnečnom žiarení.

Čistenie: Náradie a podklady očistite ihneď vodou. Pokožku a ruky umyte vodou a mydlom. Následne ošetrite krémom .

# Skladovanie

Skladujte v uzavretých obaloch pri teplote +5°C až 25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!

Záruka 12 mesiacov.

# Technické údaje

| # Technické parametre | # Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Vodotesnosť | 40 bar. |
| Pevnosť v ťahu | 7 Mpa. |
| Aplikačná teplota | 10 - 30 °C |
| Tepelná odolnosť | - 35 až +100 °C |
| Pomerné predĺženie | do 80% |
| Farba | šedá |