Technický list: **CYKLON Univerzálny mazací olej**

Číslo tovaru: 1902001

**CYKLON Univerzálny olej** je mnohostranne použiteľný, špeciálne vyvinutý na univerzálne použitie v priemyselnej oblasti. Ako základ je použitý priemyselný olej s vysokou teplotnou stabilitou a veľmi dobrou tekutosťou. Po nastriekaní sa ihneď odparí rozpúšťadlo, takže zostáva len elastický mazací film.

# Oblasti použitia

CYKLON Univerzálny olej má široké použitie v mnohých priemyselných oblastiach napr. mazadlo a hladidlo pri čiastkových montážach, na mazanie a naolejovanie skĺbení, kĺbových závesov, skrutiek, čapov, klzných vedení atď.

CYKLON Univerzálny olej sa môže použiť aj na znečistené a ľahko zhrdzavené časti. Dobrý mazací efekt sa dosiahne tým, že prostriedok má schopnosť preniknúť špinou a rozpustiť ľahkú hrdzu.

# Vlastnosti produktu

* elastický mazací film
* dobrá tekutosť
* rozpúšťa a preniká špinou
* zabraňuje korózii
* zabraňuje opotrebovaniu
* rozpúšťa tenké vrstvy hrdze
* stálosť pri teplote do max. 250°C

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť hrubo očistený, odstrániť staré mazadlo.

Použitie: Nádobu silne potriasť. Zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm nastriekať a nechať pôsobiť 1 sekundu.

# Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Predpísané hodnoty** |
| Teplotné rozmedzie | do max. 250°C  |
| Báza | priemyselný olej s rozpúšťadlom a aditívami |
| Hustota účinnej látky | Cca. 0,87 g/cm3 |
| Viskozita účinnej látky pri 40°C | 97 mm2/s |