Technický list:	CYKLON Vysokoteplotný silikón EX

Číslo tovaru: 1904901, 1905001

CYKLON Silikón Ex je elastická jednozložková silikónová tesniaca masa, na báze acetátu. Používa sa na tesnenie škár s max. zaťažením na pohyb 25%, ideálne v mnohých oblastiach automobilového, stavebného a strojníckeho priemyslu, kde sa vyžaduje odolnosť voči vysokým teplotám. Dlhodobo odoláva teplotám od -40°C do +250°C, krátkodobo do +300°C. CYKLON Silikón EX je dostupný  v červenej a čiernej farbe. Vytvrdzuje sa kyslou polykondenzáciou.

# Oblasti použitia

Na tesnenie škár a ukončení v priemysle a stavebníctve, kde sa vyžaduje odolnosť voči vysokým teplotám.

# Vlastnosti produktu

- elastická tesniaca masa na báze silikón acetátu

- odolný voči poveternostným vplyvom

- dobre odolný voči UV-žiareniu

- zvlášť dobrá priľnavosť na sklo, glazúrované povrchy napr.  email,  obklady, eloxovaný hliník

- fungicídny ( Pilzhemmend)

- odolný ropným produktom

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, bez prachu a mastnôt. Porózne podklady ako betón, neošetrené drevo je nutné predtým ošetriť základom.

Vyhladenie: Tesniacu masu v špáre je možné vyhladiť CYKLON Finišom alebo neutrálnym, bezfarebným  prostriedkom na vyhladzovanie. Funkčnosť CYKLON Silikón EX je zabezpečená len pri bezchybnom spracovaní v závislosti od dimenzovania škáry a jej rozstupu. Je nutné zabrániť nanášaniu tesniacej masy pri výkyvoch teplôt  a skorému zaťaženiu tesniacej masy.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Metóda skúšania | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | DIN 53 217, časť 2 | cca. 1,16 g/cm3 |
| Zaschnutie povrchu | vlastný pokus | cca.15 min |
| Penetrácia | vlastný pokus | 210  30 1/10mm |
| Únik | vlastný pokus |  10% |
| Prípustná deformabilita | --- | 25% |
| Vytvrdenie | vlastný pokus | cca. 3mm v prvých 24 hod |
| Doťah pri 100% pretiahnutí | DIN 52455 | 0,3 N/mm2 |
| Tvrdosť | DIN 53 505 | cca. 25 Shore A |
| Teplota spracovania | --- | +5°C do 40°C |
| Teplota zaťaženia | --- | -40°C do +250°C, krátkodobo do +300°C |
| Stálosť pri správnom skladovaní | --- | 24 mesiacov |