Technický list:	CYKLON Zaistenie skrutiek SSM 40

Číslo tovaru: 1906101

CYKLON  SSM40 (M - stredne odolný) je mnohostranne použiteľný istič na skrutky. Pozostáva z tekutej umelej hmoty, ktorá pri kontakte s kovom bez prístupu kyslíka rýchlo vytvrdne. Takto opracované skrutkové spojenia sú potom demontovateľné s normálnym náradím.

# Oblasti použitia

CYKLON SSM 40 je použiteľný vo výrobe vozidiel a motorov, vo všeobecnej strojárenskej výrobe,   vo výrobe prístrojov a potrubného vedenia, výrobe lodí, výrobe železníc a lietadiel, v elektropriemysle, jemnej mechanike a v mnohých ďalších.

# Vlastnosti produktu

- zabraňuje neželanému otáčaniu pri vibráciách

- vhodné na teplotné rozmedzie od –55°C do +150°C

- rýchle vytvrdenie (tvrdé na pohmat po 5 – 15 min.)

- vhodné ja na cylindrické spojovacie časti

- nízko viskózny, tým dobrý kapilárny účinok

- vhodné aj na kadmiové a pozinkované závity

# Informácie o spracovaní

Príprava: Opracované časti by mali byť bez oleja a mastnôt. Na čistenie odporúčame CYKLON Priemyselný rýchločistič. Vyčistené časti potom dobre vysušiť.

Spracovanie: Pri skrutkových spojeniach stačí nanesenie na vonkajšie závity. Pri cylindrických spojovacích častiach s malou vôľou stačí jednostranný náter. Pri spojeniach s veľkou vôľou by mal byť náter obojstranný. Prebytočné zvyšky produktu zostanú tekuté a možné je ich neskoršie odstránenie s CYKLON Priemyselným rýchločističom.

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Hustota (tekutý stav) | cca. 1,11 g/cm3 |
| Hustota (po vytvrdení) | cca. 1,20 g/cm3 |
| Max. schopnosť prieniku do špár | 0,25 mm |
| Pevnosť pri šmyku | 8 – 15 N/m2 |
| Funkčná pevnosť | po cca. 2 hod (pri 25°C) |
| Teplotné zaťaženie | Od -55°C do +150°C |
| Stálosť pri skladovaní | 12 mesiacov pri 20°C |