Technický list:			CYKLON Zinkový opravný sprej

Číslo tovaru: 1903601

CYKLON Zinkový opravný sprej je rýchloschnúci lak na báze Epoxy-Ester-živice s dobrou krycou schopnosťou a dobrou odolnosťou voči oteru.

# Oblasti použitia

CYKLON Zinkový opravný sprej nájde uplatnenie v oceliarskej a továrenskej výrobe, strojárskej výrobe, výrobe lodí a zariadení, výrobe karosérií, v remeselnej výrobe a v mnohých ďalších oblastiach. Ak sa jedná o vylepšenie pozinkovaných plôch (napr. vrty, zvárané, rezané miesta), s CYKLON Zinkovým opravným sprejom je možná praktická farebne zhodná oprava korozívnej ochrany. Vysokým podielom pevných častíc pôsobí oprava obzvlášť na čerstvo pozinkovaných častiach nenápadne.

# Vlastnosti produktu

- dobrá farebná zhoda s pozinkovanými povrchmi

- priľnavosť skoro na všetky kovy

- bez základu prelakovateľný

- rýchloschnúci

- dobrá odolnosť voči oteru

- dobrá krycia schopnosť

- lesklý povrch

- 70% zinkového podielu

- vysoká tepelná odolnosť až +250°C

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, bez prachu, bez mastnôt a bez hrdze. Ľahkým prebrúsením poškodených miest sa zlepší priľnavosť. Povrchy s CYKLON Zinkovým opravným sprejom môžu byť prelakovateľné našimi farbami, čím sa zlepší antikorózna ochrana.

Použitie: Nádobu zohriať na izbovú teplotu a silno potriasť. Optimálna hrúbka vrstvy je cca. 40 - 50 µm, odporúčame naniesť viaceré tenké vrstvy do kríža. Optimálna vzdialenosť nástreku je medzi 25 a 30 cm.

Technické údaje

| Technické vlastnosti | Odporúčané hodnoty |
| --- | --- |
| Schnutie pri 20°C: | Cca. 15 min - nelepí sa prach |
| Schnutie pri 20°C: | Cca. 30 min - na dotyk suché |
| Schnutie pri 20°C: | Cca. 8 hod – vytvrdnuté |
| Výdatnosť 400 ml nádoby | Cca. 3-4 m2 |