Technický list: **CYKLON Značkovacia farba**

Číslo tovaru: 1903001, 1903002, 1903003, 1903004, 1903005

**CYKLON Značkovacia farba** v spreji je dostupná vo farbách modrá, červená, zelená, oranžová a biela. Predstavuje rýchloschnúci systém lakov, pigmentov dispergovaných v spojivách a rozpúšťadlách.

# Vlastnosti produktu

* rýchloschnúca
* trvanlivé a viditeľné značkovania
* priľnavá na väčšine podkladov
* bez olova a kadmia
* dodávaná so striekacou tryskou alebo s tryskou pre označovanie dolu hlavou

# Oblasti použitia

* pre viditeľné farebné označovanie na asfalt, betón, drevo a iné podlahové materiály
* pre označovanie v lesnom a drevárskom hospodárstve
* pre označovanie merných bodov v stavebnom priemysle

# Informácie o spracovaní

Nádobu pred spracovaním ohriať na izbovú teplotu (20°C). Pred použitím nádobku od počuteľného nárazu miešacích guličiek, intenzívne cca 2 minúty pretriasť. Pri označovaní podláh musí byť podklad bez oleja, tukov, prachu a voľných častíc. CYKLON Značkovaciu farbu naniesť tak, aby prekryla podklad. Pri značne nasiakavých a pórovitých podkladoch postup zopakovať. Pritom treba dbať na to, aby pred nanesením druhej vrstvy farby bola prvá vrstva vyschnutá.

# Osobitné upozornenia

CYKLON Značkovacia farba obsahuje horľavé komponenty. Používať len v dobre vetraných priestoroch. Uchovávať ďaleko od zápalných zdrojov. Pri spotrebe viacerých obalových nádobiek na jednom mieste vzniká nebezpečenstvo tvorby výbušných zmesí plynu / vzduchu. Pri práci nefajčiť, nejesť ani nepiť.

# Skladovanie a trvanlivosť

V prípade skladovania v originálnom neotvorenom balení a skladovacej teplote od -5°C do +30°C zaručujeme trvanlivosť 60 mesiacov.