Technický list:		                   Cyklon Akryl tmel

Číslo tovaru 5114211

CYKLON Akryl tmel je elasticko-plastická jednozložková masa na tesnenie špár na báze disperzie akrylu, na tesnenie špár s maximálnym prevodom pohybu 15 % v interiéroch a exteriéroch. Vytvrdzuje vyschnutím. Cyklon Akryl je možné po 3 hodinách pretrieť farbou , avšak je nutné dbať na rozpínaním namáhané štrbiny, ktoré nesmú byť pretreté. Pri veľkom počte na trhu dostupných farieb, je nutné urobiť skúšku na krytie farbou.

Oblasti použitia

Na tesnenie štrbín a spojovacích štrbín, ktoré nepodliehajú príliš veľkému pohybu medzi omietkou, betónom, stenami a tehlovými stenami, eloxovaným hliníkom, sadrou, PVC a drevom, napr. na tesnenie štrbín na okenných parapetách, spojenia dverí, spojenia okien, žalúzií, “fugovanie“ ľahkých stien, spojenia striech, atď., asanačné práce, vyškárovanie trhlín , špárovanie rúr z umelých hmôt pri vedeniach v stene, vyškárovanie v podnikoch so spracovaním lakov, podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien a prechodov.

Cyklon Akryl sa nesmie použiť v sanite, na mramor/prírodný kameň, na asfaltové podklady, na neošetrené kovové podklady (bez základovej farby).

Vlastnosti produktu

- elasticko-plastická tesniaca látka na báze disperzie akrylu

- po 3 hodinách možné pretrieť farbou (bez silikónu), znáša povrchovú úpravu

- odolný voči poveternostným vplyvom

- odolný starnutiu

- dobre odolný voči UV lúčom

- bez rozpúšťadla (na vodnej báze)

Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, očistený od prachu a mastnôt. Pórovité podklady, napr.

betón, neošetrené drevo je nutné prvotne ošetriť (penetrovať) zriedenou tesniacou masou (Cyklon

Akryl s vodou v pomere 1:1 až 1:5, ako základový náter).

Pred nanesením základu je dôležité dokonale odstrániť, ak je potrebné, cementovú maltu,

nánosy/impregnácie a pri asanačných prácach staré tesniace masy ako aj zvyšky farieb. Pri vyšších

teplotách je vhodné podklad navlhčiť - postriekať vodou, kvôli rýchlejšiemu odparovaniu vody

a možnému následnému tvoreniu trhlín. Štrbinu je nutné zaplniť vhodným a správne dimenzovaným

materiálom.

Plochy: Tesniacu masu v štrbine je možné vyhladiť vodou alebo neutrálnym, bezfarebným, vodným

vyhladzovacím prostriedkom. Vyhovujúca funkčnosť Cyklon Akryl v štrbine je dosiahnuteľná len pri

bezchybnom spracovaní.

Tesniaca látka by nemala byť vystavená výrazným teplotným výkyvom (skoré zaťaženie tesniacej

masy), dažďu do 8 hodín po aplikácii a teplota podkladu nesmie presahovať 40 ºC.

| Technické vlastnosti | Skúšobná metóda | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | DIN 53 217, časť 2 | cca. 1,67 ± 0,05 g/cm3 |
| Čas zasychania povrchu | vlastná skúška | cca.15-25 min |
| Strata objemu | STN EN ISO 10563:2000 | cca. 5 % |
| Elastické zotavenie | STN EN ISO 7389:2004 | 62 % |
| Ťažnosť | STN EN ISO 28339:1993 | 122 % |
| E-Modul pri 100% predĺženie | vlastná skúška | 0,26 ± 0,02 N/mm2 |
| Teplota spracovania | --- | +5°C do 40°C |
| Teplota zaťaženia | --- | -25°C do +80°C |
| Záruka | --- | 12 mesiacov |

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.