Technický list:		Cyklon Mammut kleber new

Číslo tovaru: 6670030

Cyklon Mammut kleber je vysokopevné univerzálne lepidlo, vhodné do domácnosti, sanitárnej oblasti, v automobilovom priemysle, v stavebníctve aj strojárstve. Je to lepidlo špičkovej kvality na báze hybrid MS polyméru s vysokou počiatočnou priľnavosťou 500 kg/ m² a konečnou pevnosťou 32 kg/cm²  . Je vhodné na lepenie materiálov s vysokou hmotnosťou bez použitia fixácie v interiéri aj exteriéri. Má vysokú okamžitú lepiacu silu aj na vlhkých podkladoch, rýchle vytvrdnutie a ostáva stále elastické .

# Oblasti použitia

Cyklon Mammut kleber je použiteľné k lepeniu kameňa, betónu, dreva, prírodného kameňa, sadrokartónu, polykarbonátu, polystyrolu, polyuretánu, PVC a iných plastov (rôznorodosť plastov vyžaduje individuálnu skúšku). Poslúži aj na lepenie keramiky, dlaždíc, skla, zrkadiel, smaltu, medi, olova, zinku, hliníka a nerezu. Nie je vhodný na lepenie teflónu, PE, PP, živičných a asfaltových podkladov.

# Vlastnosti produktu

- vodotesné

- trvalo pružné montážne a konštrukčné lepidlo

- výborne pohlcuje vibrácie

- odolné slanej aj sladkej vode, UV žiareniu a chlóru

- obsahuje protiplesňové substancie

- neobsahuje izokyanáty, riedidlá, PVC, ftaláty a silikón

- bez zápachu a pretierateľné farbami

- priľnavé aj na vlhké povrchy

Návod na použitie: Styčné plochy očistiť od prachu, mastnoty, oleja a starých tmelov. Lepidlo naniesť húsenicovo na jednu stranu lepeného spoja a pritlačiť s miernym posunutím do 10 minút .

# Technické údaje:

| Parameter | Hodnota |
| --- | --- |
| Čas zaschnutia lepidla: | 10 - 15 minút |
| Úplné pretvrdnutie: | 3 mm / deň |
| Pracovná teplota materiálu : | +5°C do +40 °C |
| Teplota podkladu: | +5°C do +50 °C |
| Shore A | 60 ± 2 |
| Špecifická hmotnosť | 1,47 Kg / L |
| Teplotná odolnosť: | - 40°C až + 100 °C krátkodobo +120 °C |
| Modul 100 % ISO 37 DIN 53504 | 2,3 N/mm2 |
| Pevnosť v šmyku ISO 37 DIN 53504 | 3,2 N/mm2 |
| Pretiahnutie pri pretrhnutí – skúška ťahom ISO 37 DIN 53504 | 290 % |

Skladovanie: Skladujte v originálnom balení pri teplote: +5°C do +25 °C.