Technický list **CYKLON Ochrana podvozku kaučuk**

Číslo tovaru: 1905901

**CYKLON Ochrana podvozku** **kaučuk** je bezasfaltová ochrana podvozku na kaučukovo-živicovom základe. Po zaschnutí náteru vznikne priľnavá elastická ochranná vrstva, ktorá je odolná atmosférickému a mechanickému pôsobeniu (napr. nárazy kameňov). CYKLON Ochrana podvozku je dostupná v čiernej a šedej farbe. CYKLON Ochrana podvozku obmedzuje dunenie.

# Oblasti použitia

CYKLON Ochrana podvozku (v spreji) sa používa hlavne k ošetreniu ťažko dostupných oblastí napr. výčnelkov, rohov, hrán a pod. a na vylepšenie náteru podvozkov. Ďalšie využitie nájde ako ochranná vrstva vnútornej strany dverí, a pod. na odstránenie dunivých zvukov.

# Vlastnosti produktu

* prelakovateľné
* tlmí dunivý zvuk
* vysoká odolnosť voči oteru
* rýchlo schne, za cca. 2 - 4 hod.
* vhodné na všetky bežné podklady
* odolné voči starnutiu
* odolné voči posypovým soliam
* dobrá trvalá elasticita
* silne priľnavá

# Informácie o spracovaní

Opracovanie podkladu: Podklad by mal byť suchý, bez prachu, mastnôt a hrdze. Voľné časti odstrániť.

Použitie: Nádobu zohriať na izbovú teplotu a silno potriasť (minimálne 2 min.). V prípade potreby riediť acetónom. Pracovný tlak: 5 -6 barov. Na opracovanú plochu v 2-3 ťahoch nastriekať a krátko nechať vyschnúť. Optimálna vzdialenosť nástreku cca. 30 cm.

# Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** |  |
| Farba | čierna a šedá |
| Zápach | po rozpúšťadle |
| Báza | kaučuk-živica |
| Viskozita | 690 Pa / s |
| Odpor. hrúbka vrstvy | 400-500µm vo vyschnutom stave, max. 4 mm v mokrom stave |
| Čas schnutia | Cca. 2 - 4 hod. (závislé od hrúbky vrstvy) |
| Teplota spracovania | +15°C do +25°C |
| Odpor. teplota skladovania | +10°C do +20°C |