Technický list:		                   CYKLON Parketový tmel

Číslo tovaru 1910501-8

CYKLON Parketový tmel je jednozložková tvrdá, trvalo elastická špárovacia masa na báze polyacrylátu, ktorá

sa používa špeciálne na špárovanie parkiet. Je bez rozpúšťadla a bez zápachu. Po krátkom čase dobre priľnieva a

je brúsiteľný, ošetriteľný so všetkými stabilizátormi - lakmi na parkety.

Oblasti použitia

Používa sa na tesnenie a stabilizáciu špár a zakončení parkiet a laminátových podláh, na vylepšenie

poškodení (dier a škrabancov), ako drevená stierka atď. CYKLON Parketový tmel je možné použiť ako

lepidlo na lakované a nelakované parkety.

Vlastnosti produktu

- bez rozpúšťadla na báze polyacrylátu

- brúsiteľný

- dobrá priľnavosť

- odolný voči starnutiu a UV žiareniu

- vysoká počiatočná sila lepenia

- bez rozpúšťadla

- takmer bez zápachu

- použiteľný aj ako lepidlo na nelakované a lakované parkety alebo, laminátové podlahy

- použiteľný v interiéri aj exteriéri

Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť dlhodobo suchý, znášanlivý náteru, bez prachu a mastnôt. Funkčnosť

CYKLON Parketový tmel sa dosiahne len pri bezchybnom spracovaní. Nanášanie by sa nemalo robiť za silných

výkyvov teplôt (skoré zaťaženia masy).

Hladenie: CYKLON Parketový tmel je možné vyhladiť neutrálnym nefarebným vodným prostriedkom na

vyhladzovanie. Zvyšky nepolymerizovaného materiálu sa ľahko odstránia vodou.

Technické údaje

| Technické údaje | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Hustota | cca. 1,75 ± 0,05 g/cm3 |
| Čas zaschnutia povrchu | cca.10-20 min |
| Pružnosť | cca 7 % |
| Maximálna rozťažnosť | cca 15 % |
| Brúsiteľnosť | Po cca. 18-24 hod podľa izbovej teploty |
| Teplota spracovania | +5 °C do 40 °C |
| Teplotná odolnosť | - 25 ºC do + 80 ºC |
| Stálosť pri skladovaní | 24 mesiacov |

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.