Technický list:		                   CYKLON PU pena montážna

Číslo tovaru 5154234, 36

CYKLON PU pena montážna je výborný tepelný a zvukový izolant s malou hmotnosťou. Po vytvrdnutí

je nenasiakavá. Neodoláva UV žiareniu, preto ju treba povrchovo upraviť.

Oblasti použitia

Upevňovanie zárubní a okien, vypĺňanie spájacích škár na okenných a roletových skrinkách, vypĺňanie

preboreného muriva, inštalácie vzduchotechniky, sanitárne inštalácie, upevnenie prefabrikátov –

izolačných dosiek, aranžérske a dekoračné práce (akváriá, výklady), vypĺňanie iných dutín (autá, lode,

podkrovia, strechy a pod.).

Informácie o spracovaní

Povrch podkladu (styčné plochy) zbavíme prachu, mastnoty a dobre ich prevlhčíme vodou. Adaptér s

predlžovacou rúrkou naskrutkujeme na ventil nádobky. Nádobku dobre premiešame potrasením

minimálne 2 minúty. Pri samotnej aplikácii je potrebné nádobku držať zvisle hore dnom. Stlačením

adaptéru sa pena uvoľňuje z nádobky. Vypĺňané miesta sa nesmú vyplniť úplne, pretože pena sa

roztiahne na 150 % objemu. Po aplikácii je potrebné penu navlhčiť, aby sa dosiahol optimálny účinok.

Ak nebol spotrebovaný celý obsah nádoby, očistite ventil a adaptér od PU peny. Takisto veci a predmety

znečistené PU penou treba očistiť Cyklon PU čističom ešte pred zatvrdnutím, potom už len mechanicky.

Pena je rezateľná po cca. 20-30 min., úplne vytvrdne po cca.60 min.

Správna teplota peny pri spracovaní je 15°C až 35°C, teplota prostredia od -10°C do 35°C. Vytvrdnutá

je odolná voči teplotám od - 40°C do + 100°C.

Vypeniteľnosť 750 ml balenia je pri ideálnych podmienkach teploty a vlhkosti 40 litrov.

Skladovanie a záruka

Uchovávajte v suchom prostredí a teplote 15°C až 25°C vo zvislej polohe. Pri dodržaní správneho

skladovania v uvedenej teplote a v uzavretom obale poskytujeme záruku 18 mesiacov.

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.