Technický list: **Cyklon PU pena murovacia**

Číslo tovaru: 5154407

**Cyklon Murovacia PU pena** je špeciálne polyuretánové lepidlo tvrdnúce okolitou vzdušnou vlhkosťou, použiteľné ako lepiaca, tesniaca a montážna murovacia hmota. Je určené na lepenie vnútorných priečok a obvodového muriva. S murovacou penou možno lepiť všetky stavebné materiály s výnimkou PE, PP, teflónu a silikónu. Výhodou peny je malá hmotnosť, jednoduchá a rýchla manipulácia, vysoká lepiaca sila.

# Vlastnosti produktu

* malá hmotnosť
* jednoduchá a rýchla manipulácia
* vysoká lepiaca sila.

# Informácie o spracovaní

Povrch zbavte prachu, mastnoty a iných nečistôt. Povrch môže byť vlhký, nepokrytý námrazou alebo ľadom. Je optimálne, aby obsah nádoby mal pred použitím teplotu +15°C až +20°C. Obsah nádoby intenzívne potriasť po dobu 1 minúty. Minimálna teplota prostredia : -5°C. Naskrutkujte nádobu na aplikačnú pištoľ. Pracovná poloha nádobky je hore dnom. Naneste 2 pásy hrúbky 2-3 cm po protiľahlých dlhších stranách asi 3 cm od okraja. Do cca. 3 minút tehly položiť- usadiť a potom s nimi už nehýbať. Vytvrdnuté lepidlo po cca. 30 minútach možno orezať a povrch po vytvrdnutí peny (cca. 12 hodín) ochrániť pred UV žiarením (omietnuť). Čerstvú penu možno očistiť PU čističom, vytvrdnutú len mechanicky. Po ukončení práce pištoľ dobre uzatvoriť a povrch očistiť alebo po odskrutkovaní nádobky vyčistiť PU čističom.

Skladujte v suchu a chlade pri teplote +5°C do +25°C. Záručná doba 18 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.

# Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Požadovaná hodnota** |
| Výdatnosť 750 ml balenia | cca. 40 litrov, 14 bm (pri murovaní) |
| Nelepivosť | 8 minút |
| Úplné vytvrdnutie | 24 hodín |
| Hustota voľne expandovanej peny | 16-20 kg/m³ |
| Hustota PU peny v škáre | 18-25 kg/m³ |
| Tvarová stabilita | max. 5% |
| Farba | svetložltá |
| Zápach | po uhľovodíkoch |