Technický list:		                   CYKLON PU pena nízkoexpanzná

Číslo tovaru 5154402

CYKLON PU pena nízkoexpanzná je jednokomponentná polyuretánová pena pre profesionálne použitie pri stavebných a montážnych prácach. Aplikuje sa pomocou montážnej pištole, ktorá umožňuje presné a rýchle dávkovanie a technologické prestávky pri práci. Má výborné zvukové a tepelné izolačné vlastnosti. Vďaka výbornej priľnavosti k väčšine poréznych a neporéznych materiálov je vhodným fixačným prostriedkom. PU-pena vykazuje štandardnú vypeniteľnosť, dobrú štruktúru rezu a vynikajúcu tvarovú stabilitu. Neobsahuje CFC a HCFC.

Vlastnosti produktu

- nižšie zväčšenie objemu po aplikácii

- homogénnejšia, elastickejšia

- rýchlejšie vytvrdzuje

Informácie o spracovaní

Povrch zbavte prachu, mastnoty a iných nečistôt. Povrch môže byť vlhký, nepokrytý námrazou alebo

ľadom. Je optimálne, aby obsah nádoby mal pred použitím teplotu +15°C až +20°C. Obsah nádoby

intenzívne potriasť po dobu 1 minúty. Minimálna teplota prostredia +5°C. Naskrutkujte nádobu na

aplikačnú pištoľ. Pracovná poloha nádobky je hore dnom. Kvalita a množstvo vytvrdnutej peny je

ovplyvnené relatívnou vlhkosťou vzduchu. Odporúčame navlhčiť vypĺňaný priestor vodou pomocou

rozprašovača. Pena pri vytvrdnutí zväčšuje svoj objem, preto vyplňujte priestor len do 1/3. Po orezaní

vytvrdnutej peny nožom ,ju treba povrchovo chrániť pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia.

Čerstvú penu možno očistiť PU čističom, vytvrdnutú len mechanicky. Po ukončení práce pištoľ dobre

uzatvoriť a povrch očistiť alebo po odskrutkovaní nádobky vyčistiť PU čističom.

Skladujte v suchu a chlade pri teplote +5°C do +25°C. Záručná doba 18 mesiacov od dátumu výroby

uvedenom na obale.

Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Výdatnosť 750 ml balenia | cca. 38-42 litrov |
| Nelepivosť | 8 minút |
| Rezateľnosť pásu 2 cm² | 20 minút |
| Úplné vytvrdnutie | 12 hodín |
| Hustota voľne expandovanej peny | 16-20 kg/m³ |
| Hustota PU peny v škáre | 18-25 kg/m³ |
| Tvarová stabilita | max. 5% |
| Zvukotesnosť | 59 dB |
| Farba | bledožltá |
| Zápach | po uhľovodíkoch |

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.