Technický list:		                   CYKLON PU pena pištoľová

Číslo tovaru 5154232

CYKLON PU pena pištoľová je jednozložková polyuretánová pena - vytvrdzuje sa vlhkosťou. Po nastriekaní vznikne dlho trvanlivá pena, ktorá vynikajúco drží na betóne, omietke, tehlovej stene, dreve, a na mnohé umelé hmoty (bez polyethylénu a Silikonkaučuku).

Oblasti použitia

Cyklon PU pena pištoľová sa používa pri montáži a lepení okien a zárubní, na vyplnenie dutých priestorov, prasklín a špár, na izoláciu v sanitárnych oblastiach, pri vykurovacích zariadeniach

a všeobecne v stavebníctve. Pozor: Podpery zárubní a okien odstrániť až po úplnom vytvrdnutí materiálu.

Vlastnosti produktu

- vysoká penivosť

- jemne porózna

- rýchloschnúca

- dobrá znášanlivosť materiálov

- dobrá izolačná schopnosť

- dobrá priľnavosť

Informácie o spracovaní

Príprava: Podklad očistiť od voľných častí a dobre navlhčiť. Dutiny len do polovice napeniť, pena zväčší svoj objem až 2-3 násobne.

Spracovanie: Nádobu pred použitím potriasť. Na kupole nádoby sa nachádza drážka na upevnenie PU-Pištole. Pred naskrutkovaním pištole nádobu položiť na vodorovný podklad, PU pištoľ pevne s adaptérom naskrutkovať na závit a bez porušenia na doraz dotiahnuť. Na PU pištoli nastaviť skrutku na určenie množstva. Spúšťaciu páku uviesť do činnosti, pena vychádza von.

Čistenie: Čerstvé znečistenie penou ihneď odstrániť s Cyklon Čističom. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť len mechanicky. Ak sa pištoľ dlhší čas nepoužíva, je nutné ju premyť Cyklon Čističom.

Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Teplota spracovania | od 5°C |
| Teplota okolia | 0°C až 35°C |
| Výdatnosť peny | cca. 35-40 l |
| Nelepivé | Po cca. 5 min. |
| Rezateľné | Po cca. 30-40 min. (závislé od hrúbky materiálu) |
| Vytvrdenie | Po cca. 40-60 min. (závislé od hrúbky materiálu) |

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.