Technický list:					Cyklon Silikón akryl

Číslo tovaru: 5314210, 1

Cyklon Silikón Akryl je elasticko-plastická jednozložková masa na tesnenie špár na báze disperzie akrylu. Je vhodný na tesnenie špár s maximálnym prevodom pohybu 20 % v interiéroch a exteriéroch. Vytvrdzuje vyschnutím, po 5 hodinách je možné pretrieť ho farbou, je nutné ale dbať na rozpínaním namáhané  štrbiny, ktoré nesmú byť pretreté. Vzhľadom na veľké množstvo na trhu dostupných farieb je nutné urobiť skúšku na krytie farbou .

# Oblasti použitia

Na tesnenie štrbín a spojovacích štrbín  medzi omietkou, betónom, stenami a tehlovými stenami, eloxovaným hliníkom, sadrou, PVC a drevom, napr. na tesnenie štrbín na okenných parapetoch, spojenia dverí, okien, žalúzií, škárovanie ľahkých stien, spojenia striech, atď., asanačné práce, vyškárovanie trhlín, vytesnenie rúr z umelých hmôt pri vedeniach v stene, vyšpárovanie v podnikoch so spracovaním lakov. Nesmie sa použiť v sanite, na mramor/prírodný kameň, na asfaltové podklady, na neošetrené kovové podklady (bez základovej farby).

# Vlastnosti produktu

- výborná priľnavosť

- elasticko-plastická tesniaca látka na báze disperzie akrylu

- po 5 hodinách možné pretrieť farbou /bez silikónu/, znáša povrchovú úpravu

- odolný voči poveternostným vplyvom

- odolný starnutiu, dobre odolný voči UV lúčom

- bez rozpúšťadla - na vodnej báze

# Informácie o spracovaní

- Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, očistený od prachu a mastnôt. Pórovité podklady, napr. betón, neošetrené drevo  je nutné prvotne ošetriť (penetrovať) zriedenou tesniacou masou (Cyklon Silikón Akryl s vodou v pomere  1:1 až 1:5, ako základový  náter ). Pred nanesením základu je dôležité dokonale odstrániť cementovú maltu, nánosy / impregnácie a pri asanačných prácach staré tesniace masy ako aj zvyšky farieb. Pri vyšších teplotách je vhodné podklad navlhčiť - postriekať vodou, kvôli rýchlejšiemu odparovaniu vody a možnému následnému tvoreniu trhlín. Štrbinu je nutné zaplniť vhodným a správne dimenzovaným materiálom. Tesniacu masu v štrbine je možné vyhladiť vodou alebo neutrálnym, bezfarebným, vodným vyhladzovacím prostriedkom. Vyhovujúca  funkčnosť je dosiahnuteľná len pri bezchybnom spracovaní. Tesniaca látka by nemala byť vystavená výrazným teplotným výkyvom (skoré zaťaženie tesniacej masy), dažďu do 8 hodín po aplikácii a teplota podkladu nesmie presahovať 40 ºC .

Technické dáta

| Technické vlastnosti | Skúšobná metóda | Požadpovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Špecifická hmotnosť transparent | DIN 53 217 | cca. 1,05 g/cm3 |
| Špecifická hmotnosť biela | DIN 53 217 | cca. 1,15 g/cm3 |
| Čas zasychania povrchu | vlastná skúška | ca.15-25 min |
| Strata objemu | STN EN ISO 10563:2000 | Cca. 10% |
| Elastické zotavenie | STN EN ISO 7389:2004 | 74 % |
| Ťažnosť | STN EN ISO 28339:1993 | 145 % |
| E-Modul pri 100% predĺženie | vlastná skúška | 0,3 0,02 N/mm2 |
| Teplota spracovania | --- | +5°C do 40°C |
| Teplota zaťaženia | --- | -30°C do +80°C |
| Záruka | --- | 12 mesiacov |