Technický list:		                   CYKLON Silikón neutrál

Číslo tovaru 5174210, 1

CYKLON Silikón neutrál je elastická jednozložková silikónová tesniaca masa, s oxim tvrdnutím,

určená na tesnenie špár s max. zaťažením na pohyb na 25% v interiéri aj exteriéri. Dobre priľnavý na

rôzne podklady, vytvrdzuje neutrálnou polykondenzáciou.

Oblasti použitia

Na tesnenie špár a spojení v sanitárnej oblasti, v sklárskom, oknárskom a kovovom priemysle, pri strechách a klampiarstve, vykurovacej a ventilačnej technike. Cyklon Silikón Neutrál sa nesmie použiť pri výrobe akvárií, na mramor/prírodný kameň, na asfaltové podklady, pri presakovaní do podzemných vôd a v oblastiach použitia s priamym kontaktom s potravinami.

Vlastnosti produktu

- elastická tesniaca masa na silikónovej báze, Oxim vytvrdenie

- znáša náter

- odolný voči zvetraniu

- odolný voči času

- dobre odolný voči UV-žiareniu

- zvlášť dobrá priľnavosť na kovy a plasty

- fungicídny ( Pilzhemmend)

Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu:

Podklad musí byť suchý, únosný, bez prachu a mastnôt. Nasiakavé podklady ako betón, neošetrené

drevo, ale aj kovové podklady je nutné najskôr ošetriť základom. Pred ošetrením základom je nutné

kompletne odstrániť zvyšky cementu, nátery/impregnácie a pri sanitárnych prácach staré tesniace

masy.

Vyhladenie:

Škáry musia byť čisté, suché a odmastené. Uzáver odrežeme nad závitom, naskrutkujeme špičku,

pomocou pištole aplikujeme tmel na povrch a uhladíme KIM-TEC Vyhladzovacím roztokom. Po

použití zaskrutkujeme na špičku uzáver, čím zabránime stvrdnutiu zostatkového tmelu v nádobe. Profi

tip – škáry ohraničíme lepiacou páskou, ktorú po uhladení odlepíme.

Funkčnosť Silikón Neutrálu je zabezpečená len pri bezchybnom spracovaní v závislosti od

dimenzovania špáry a jej rozstupu. Je nutné zabrániť nanášaniu tesniacej masy pri výkyvoch teplôt a

skorému zaťaženiu tesniacej masy.

Technické údaje

| Technické vlastnosti |  | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Špec. hmotnosť | DIN 53 217, časť 2 | podľa farby od 0,98 ÷1,19 g/cm3 |
| Zaschnutie povrchu | vlastný pokus | cca.15 min |
| Penetrácia | vlastný pokus | 210 ± 30 1/10mm |
| Únik | vlastný pokus | ≤ 5 % |
| Prípustná deformabilita | --- | 25% |
| Vytvrdenie | vlastný pokus | cca. 2mm v prvých 24 hod |
| Doťah pri 100% pretiahnutí | DIN EN 28 340 | 0,3 N/mm2 |
| Tvrdosť | DIN 53 505 | cca. 23 Shore A |
| Teplota spracovania | --- | +5°C do 40°C |
| Teplota zaťaženia | --- | -40°C do +180°C |
| Stálosť pri skladovaní | --- | 24 mesiacov |

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.