Technický list:			   Cyklon Silikón univerzál acetát

Číslo tovaru: 5124410 - 5

Cyklon Silikón univerzál acetát je trvalo elastická jednozložková silikónová tesniaca masa na báze acetátu. Na tesnenie špár s max. zaťažením na pohyb na 25% v interiéri aj exteriéri. Vulkanizuje so vzdušnou vlhkosťou a zabraňuje tvorbe a šíreniu plesní. Je farebne stály, odolný poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Jeho priľnavosť k veľmi poréznym podkladom sa zlepší, ak ho natrieme primerom. Je dostupný vo viacerých farbách, vytvrdzuje kyslou polykondenzáciou.

# Oblasti použitia

Má širokospektrálne použitie v stavebnej, motoristickej a hobby oblasti. Má výbornú priľnavosť na kov, sklo, keramiku, plast, kachličky, hliník, PVC, betón, drevo a pod. Nie je vhodný na lepenie akvárií, zrkadiel, mramoru, bitúmenových podkladov a v sanitárnej oblasti. Používa sa na tmelenie a lepenie chladiacich pultov, v sklenárstve, ale aj v karosárskej oblasti, na motory, prevodovky, klimatizácie, nadstavby, reflektory, svorky a spojky káblov, slnečné kolektory a pod.

# Vlastnosti produktu

- elastická tesniaca masa na báze silikónu, acetátové vytvrdenie

- odolný voči zvetraniu

- odolný voči UV-žiareniu

- zvlášť dobrá priľnavosť na sklo, glazúrované povrchy ako napr. email, obklady, elox. hliník.

# Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, únosný, bez prachu a mastnôt. Nasiakavé podklady ako betón, neošetrené drevo, ako aj kovové podklady je nutné prvotne ošetriť základom. Pred ošetrením základom je nutné kompletne odstrániť zvyšky cementu, nátery/impregnácie a pri sanitárnych prácach staré tesniace masy. Špáru je nevyhnutné opracovať správne dimenzovaným plniacim materiálom.

Vyhladenie: Tesniacu masu v špáre je možné vyhladiť neutrálnym, bezfarebným  prostriedkom na vyhladzovanie. Funkčnosť je zabezpečená len pri  bezchybnom spracovaní. Je nutné zabrániť nanášaniu tesniacej masy pri výkyvoch teplôt a skorému zaťaženiu tesniacej masy.

- Technické údaje

| Technické vlastnosti | Metóda skúšania | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Zaschnutie povrchu | vlastný pokus | cca.10 min |
| Nelepí sa povrch | vlastný pokus | cca.20 min |
| - Špec. hmotmosť |  | 0,98 kg / m³ |
| Zmena objemu | STN ISO 10563:2006 | ≤ 8 % |
| Prípustná deformabilita | --- | 25% |
| Vytvrdenie | vlastný pokus | cca. 2mm v prvých 24 hod. |
| Tvrdosť | DIN 53 505 | cca. 20 Shore A |
| Teplota spracovania | --- | +5°C do 40°C |
| Teplota zaťaženia | --- | -40°C do+180°C |
| Stálosť pri skladovaní | --- | 24 mesiacov |