Technický list:					Cyklon Silikon sanitar

Číslo tovaru: 5124210, 11, 12, 13, 14, 15, 21

Cyklon Silikon Sanitar je elastická jednozložková silikónová tesniaca masa, obsahujúca acetát. Na tesnenie špár s max. zaťažením na pohyb 25% v interiéroch aj exteriéroch. Špeciálne vhodný v sanitárnej oblasti. Je dostupný v mnohých sanitárnych farbách. Vytvrdzuje kyslou polykondenzáciou.

# Oblasti použitia

Na tesnenie špár a spojení v sanitárnej oblasti, v sklárskom, oknárskom a kovopriemysle. Cyklon Silikon sanitár sa nesmie použiť pri výrobe akvárií, na mramor/prírodný kameň, na asfaltové podklady, na neošetrené  kovové podklady (bez základu) a na neošetrené nasiakavé podklady, napr. betón a drevo.

# Vlastnosti produktu

- elastická tesniaca masa na silikónovej báze, Acetátové vytvrdenie

- odolný proti zvetraniu

- odolný voči starnutiu

- dobre odolný voči UV žiareniu

- zvlášť dobrá priľnavosť na sklo, glazúrované povrchy ako napr. email, obklady ale aj eloxovaný hliník.

- fungicídny ( Pilzhemmend)

- nepretierateľný

Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu:

Podklad musí byť suchý, únosný, bez prachu a mastnôt. Porózne podklady ako betón, neošetrené drevo,  ako aj kovové podklady je nutné prvotne ošetriť základom. Pred ošetrením základom je nutné kompletne odstrániť zvyšky cementu, nátery/impregnácie a pri sanitárnych prácach staré tesniace masy.

Špáru je nevyhnutné opracovať správne dimenzovaným plniacim materiálom.

Vyhladenie:

Tesniacu masu v špáre je možné vyhladiť neutrálnym, bezfarebným  prostriedkom na vyhladzovanie.

Funkčnosť Cyklon Silikon sanitar-u  je zabezpečená len pri  bezchybnom spracovaní. Je nutné zabrániť nanášaniu tesniacej masy pri výkyvoch teplôt (včasné zaťaženie tesniacej masy).

# Technické údaje

| Technické vlastnosti | Metóda skúšania | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Zaschnutie povrchu | vlastný pokus | ca.10 min |
| Nelepí sa povrch | vlastný pokus | ca.20 min |
| ### Špec.hmotmosť |  | 0,98 kg / m³ |
| Únik | STN ISO 10563:2006 | ≤ 8 % |
| Prípustná deformabilita | --- | 25% |
| Vytvrdenie | vlastný pokus | ca. 2mm v prvých 24 hod |
| Tvrdosť | DIN 53 505 | ca. 21 Shore A |
| Teplota spracovania | --- | +5°C do 40°C |
| Teplota zaťaženia | --- | -40°C do+180°C |
| Stálosť pri skladovaní | --- | 24 mesiacov |