Technický list:	Cyklon Zaistenie skrutiek SSH40

Číslo tovaru: 1904401

CYKLON SSH 40 (vysoko pevný) mnohostranne použiteľný istič na skrutky. Pozostáva z tekutej umelej hmoty, ktorá pri kontakte s kovom bez prístupu kyslíka rýchlo vytvrdne. Takto opracované skrutkové spojenia sú potom len ťažko demontovateľné.

# Oblasti použitia

CYKLON SSH 40 je použiteľný vo výrobe vozidiel a motorov, vo všeobecnej strojárenskej výrobe,   vo výrobe prístrojov a potrubného vedenia, výrobe lodí, výrobe železníc a lietadiel, v elektropriemysle a jemnej mechanike a v mnohých ďalších.

# Vlastnosti produktu

- dobrá odolnosť voči vibráciám

- vhodné na teplotné rozmedzie od –55°C do +150°C

- rýchle vytvrdenie (tvrdé na pohmat po 5 – 15 min.)

- vhodné na podpery do M20

- dobrý tesniaci účinok (zabraňuje korózii čiernej ocele)

- vhodné aj na cylindrické spojovacie časti

# Informácie o spracovaní

Príprava: Opracované časti by mali byť bez oleja a mastnôt. Na čistenie odporúčame CYKLON Priemyselný rýchlo-čistič. Vyčistené časti potom dobre vysušiť.

Spracovanie: Pri skrutkových spojeniach stačí nanesenie na vonkajšie závity. Pri cylindrických spojovacích častiach s malo vôľou stačí jednostranný náter, pri spojeniach s veľkou vôľou by mal byť náter obojstranný. Prebytočné zvyšky produktu zostanú tekuté a možné je ich neskoršie odstránenie s CYKLON Priemyselným rýchlo-čističom .

Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Hustota(tekutý stav) | cca. 1,10 g/cm3 |
| Hustota(po vytvrdení) | cca. 1,18 g/cm3 |
| Max. schopnosť prieniku do špár | 0,20 mm |
| Pevnosť pri šmyku | 20 – 35 N/m2 |
| Funkčná pevnosť | po cca. 2 hod (pri 25°C) |
| Teplotné zaťaženie | -55°C až +150°C |
| Stálosť pri skladovaní | 12 mesiacov pri 20°C |