Technický list:		                   CYKLON Strešný tmel

Číslo tovaru 1574201

CYKLON Strešný tmel je plastická jednozložková tesniaca látka na báze bitúmenov. Hodí sa ako masa na škáry a lepiaca masa hlavne pri strešných prácach a opravách.

Oblasti použitia

Na tesnenie a zlepenie skla, betónu, neošetreného dreva, stien a tehlových stavieb, eloxovaného hliníka, ušľachtilú oceľ, železo, živicu/asfalt/ ale aj mnohé umelé hmoty. Na tesnenie a zlepenie odkvapov, integrovaných častí striech napr. komínov, strešných okien, tesnenie žľabov atď. Cyklon Strešný tmel sa dá striekať resp. nanášať štetcom a pre svoje plastické vlastnosti má dlhú životnosť. Nesmie sa použiť pri stavaní akvárií, na mramor/prírodný kameň a v oblastiach s priamym kontaktom s potravinami.

Vlastnosti produktu

- plastická tesniaca látka na báze bitúmenov

- odolný voči zvetraniu

- odolný voči starnutiu

- odolný voči UV-žiareniu

- odolný voči vode

- dobrá priľnavosť pri väčšine podkladov

- stály aj pri vyšších teplotách

Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad musí byť suchý, s dovoleným zaťažením, bez prachu a mastnôt. Podklady zo železa je nutné pred nanesením Cyklon Strešného tmelu zbaviť hrdze. Pred špárovaním pomocou Cyklon Strešného tmelu kompletne odstrániť zvyšky cementu, nánosy/impregnácie a pri sanitárnych prácach staré tesniace hmoty. Je nutné zabrániť použitiu tesniacej masy pri výrazných výkyvoch teplôt (skoré zaťaženie tesniacej masy).

Technické údaje

| Technické vlastnosti | Metóda skúšania | Požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Hustota | DIN 53 217, časť 2 | ca. 1,06 g/cm3 |
| Penetrácia | vlastný pokus | 190 ± 30 1/10mm |
| Únik | vlastný pokus | ≤ 20% |
| Prípustná deformabilita | --- | 5% |
| Prídržnosť k podkladu | STN 73 2577 | Min 0,25 N / mm² |
| Stekavosť | ISO 7390 | < 3mm |
| Teplota spracovania | --- | +5°C do 30°C |
| Teplota zaťaženia | --- | - 40°C do +95°C |
| Odolnosť pri skladovaní | --- | 24 mesiacov |

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.