Technický list:		                   CYKLON Tekutá hydroizolácia 2K

Číslo tovaru 1908104, 08, 20, 32

CYKLON Tekutá hydroizolácia 2K

je dvojzložková pružná náterová hmota na báze modifikovanej

cementovej zmesi. Je určená pre hydroizoláciu stavebných konštrukcií. Dodáva sa v dvoch zložkách,

ktoré po zmiešaní vytvárajú plastickú, tixotropnú a ľahko aplikovateľnú kašu.

Oblasti použitia:

CYKLON Tekutá hydroizolácia 2K sa používa ako náterová hmota pre plošnú aplikáciu na betóny,

potery, jadrové omietky, murivo. Pre premostenie vlasových trhlín, ako protikorózny a

protikarbonatačný náter na betón, ako protiradónový náter stavebných konštrukcií.

CYKLON Tekutá hydroizolácia 2K je vhodná na hydroizoláciu nových a starších konštrukcií, v exteriéri

a interiéri, nad aj pod úrovňou terénu.Je ideálna pre konštrukcie, zadržiavajúce vodu (nádrže, vodojemy,

a pod.), konštrukcie pri ktorých je vyžadovaná vysoká prevádzková spoľahlivosť, ale aj pre

hydroizoláciu kúpeľní, podláh a striech.

Výhody

- Ľahko aplikovateľná. Pripravená na použitie po zmiešaní kvapalnej a práškovej zložky.

- Vytvára pružnú, vysoko priľnavú membránu. Má vynikajúcu priľnavosť na betón, prírodný a

umelý kameň, oceľ, galvanizovaný plech, meď apod.

- Nízkopriepustná. Je vysoko odolná voči priesakom vody, mrazu a rozmrazovacím soliam.

- Odolná voči abrázii, protišmyková.

- Mikroporézna (priepustná pre vodné pary ale nepodporuje kondenzáciu)

Vlastnosti:

Vzhľad: 	šedý prášok, mliečna biela kvapalina, po vytvrdnutí cementovo šedá

Teplota pri aplikácii: 	min. +5°C

Doba spracovateľnosti: 0,5 h – 1,0 h (podľa teploty)

Typické výsledné hodnoty pri 20°C.

Pochôdzna: 	po 16 h

Odolná voči mechanickému namáhaniu: po 3 dňoch

Naplno zaťažiteľná: 	po 7 dňoch (odoláva trvalému vodnému tlaku)

Vodotesnosť povrchovej úpravy: 0,0 L/m²

Vodotesnosť pri tlakovej vode, max. priesak pri hrúbke vrstvy cca 3 mm: ≤ 20 mm

Vodotesnosť pri tlakovej vode, max. priesak pri hrúbke vrstvy cca 2 mm : ≤ 50 mm

Prídržnosť k podkladu (betón): ≥ 0,50 MPa

Mrazuvzdornosť - prídržnosť k podkladu : ≥ 0,35 MPa

Pevnosť v ťahu: 	≥ 0,60 MPa

Pomerné predĺženie: 	≥ 3,0 %

Nasiakavosť (24h ): 	≤ 10 %

Súčiniteľ difúzie radónu D: ( 1,2 ± 0,3)/10¹º m²/s

Návod na použitie:

Príprava podkladu: Podklad musí byť pevný a súdržný, čistý, zbavený prachu, mastnôt a iných nečistôt.

Oceľová výstuž musí byť očistená antikoróznym prostriedkom. Nerovné povrchy a praskliny sa musia

opraviť. Nasiakavé podklady je nutné navlhčiť čistou vodou.

Príprava výrobku na použitie:

Do nádoby sa naleje kvapalná zložka a za dôkladného miešania sa pomaly pridáva prášková zložka, až

sa získa homogénna zmes. Ručné miešanie sa neodporúča. Konzistenciu možno upraviť prídavkom

max. 10% vody k objemu kvapalnej zložky.

Nanášanie:

CYKLON Hydroizolácia sa môže nanášať štetkou, hladítkom, gumenou stierkou, alebo striekaním

(veľké plochy). Aplikuje sa v 2-3 vrstvách v závislosti na predpokladanom vodnom tlaku, každá vrstva

môže mať hrúbku max. 1,5 mm. Doporučená hrúbka je 1-2 mm pre steny a 1-3 mm pre podlahy. Novú

vrstvu sa odporúča nanášať až po 24 hodinách po predošlej.

Ošetrovanie:

Po aplikácii musí byť CYKLON Tekutá hydroizolácia 2K chránená pred slnečným žiarením a silným

vetrom, aby nedošlo k príliš rýchlemu vyschnutiu.

Spotreba

- 1,5 kg/ m2 pre bežné použitie

- 2 kg/m2 proti tlaku vody

Minimálna hrúbka náteru pri izolácii proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode je 1 mm, pre izoláciu proti

tlakovej vode 2 mm.

Ochrana zdravia a bezpečnosť:

Pri správnom použití nie je Hydroizolácia zdraviu nebezpečná. Aj napriek tomu, v súlade so

všeobecnými opatreniami pre manipuláciu s chemickými látkami, používajte ochranný odev, rukavice,

okuliare a respirátor. Vyvarujete sa styku látky s pokožkou alebo očami. Hydroizolácia je alkalickej

povahy. Pri náhodnom postriekaní pokožky ju umyte vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí ich vypláchnite

veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Karta bezpečnostných údajov obsahuje

podrobné informácie a je dostupná na požiadanie.

Balenie a skladovanie:

Skladovať v uzavretých obaloch, v krytých a suchých priestoroch, pri teplote +5 až +30 °C. Práškovú

vrstvu chrániť pred vlhkom. Kvapalnú zložku chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením (po

zamrznutí sa kvapalná zložka nedá použiť!). Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby v originálne

uzatvorených obaloch

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.