Technický list:			Hydroisolation UV  tekutá guma

Číslo tovaru:

Cyklon Hydroisolation UV  tekutá guma je jednozložková hydroizolačná hmota na opravy a údržbu strešných krytín z asfaltových pásov, betónových plôch, azbestocementových šablón, plechu a polyuretánu. Je ideálna na hydroizoláciu betónových stavieb bez ďalšieho krycieho náteru.  Vďaka ľahkej spracovateľnosti, riediteľnosť vodou je ideálnym riešením pre trvalú a systémovú údržbu striech a plochých striech.

# Charakteristika výrobku

Jednozložková, trvalo extrémne pružná hydroizolačná hmota, pozostávajúca z vodnej polymérnej disperzie mikronizovaných minerálnych plnív, špeciálnych UV aditív a pigmentov:

- je dodávaná ako jednozložková

- má ideálnu spracovateľnosť, nanáša sa štetcom, valčekom alebo asfaltérskou kefou, prípadne striekacou pištoľou

- je úplne vodotesná, odolná bežnej tlakovej vode do 1 baru

- má výbornú priľnavosť k asfaltovým pásom, azbestocementu, plechu, betónu, drevu aj polyuretánu

- má vysokú pružnosť a ťažnosť aj pri mínusových teplotách

- je odolná voči UV žiareniu

- je vhodná pre strechy so spádom (2 – 20) °

- je trvalo odolná voči účinkom mrazu

- náter zasychá cca 2hodiny a po 24 hodinách je pochôdzny

# Oblasti použitia

Cyklon Hydroisolation UV  tekutá guma je jednozložková, trvalo pružná vodotesná náterová suspenzia určená pre hydroizoláciu strešných krytín na mierne šikmých strechách, hydroizoláciu betónových a cementových podkladov. Podkladom môžu byť asfaltové pásy najrôznejších typov, taktiež azbestocementové šablóny, krytina z pozinku alebo polyuretánové nástreky. Po vyzretí je pochôdzna a trvalo odolná voči vode i všetkým poveternostným vplyvom. Pri správnej aplikácii a bežnom zaťažení je jej životnosť minimálne 15 rokov.

# Fyzikálne a mechanické parametre

farba náteru: čierna

obsah sušiny (%): 65 ± 1

minimálna filmotvorná teplota: > 5 ° C

prídržnosť náteru k podkladu v (MPa): min. 1,2

pevnosť v ťahu (MPa): min. 1,20

prieťažnosť (%): 180

vodotesnosť laboratórna skúška 120 min: 0,0 l/m2

# Pokyny na spracovanie

Hydroisolation UV  - tekutá guma je dodávaná na aplikáciu tmelením s následnou možnosťou riedenia vodou na hmotu natierateľnú štetcom, valcom - stierkou a pri vyššom riedení vodou na aplikáciu striekaním (riadi sa osobitnými pravidlami pre špeciálne aplikácie vysokotlakových zariadení).

Podklad musí byť primerane súdržný, zbavený nečistôt a prípadných starších zdegradovaných náterov.

Lokálne  poruchy   (pľuzgiere,  diery,  väčšie  trhliny a pod.)  treba  vyspraviť  základným  materiálom  dodávaným v základnom obale ako konzistencie - nestekavá hmota. Lokálne nerovnosti by nemali mať ostré hrany.

V prípade, že v podklade sú trhliny, pracovné škáry či iné poruchy, je vhodné Hydroisolation UV  - tekutú gumu vystužiť tkaninou - netkaná textília vyrobená z polypropylénu s UV stabilizáciou tak, aby došlo k spojeniu spodnej a hornej časti nánosu hmoty a aby tkanina nebránila jej rozdelenie rozvrstvenie.

Príprava hydroizolačného náteru: Hydroisolation UV  - tekutá guma sa dodáva ako jednozložkový. Jeho príprava spočíva iba v premiešaní vhodným ručným miešadlom, prípadne vrtuľovým pomalobežným elektrickým miešadlom.

Hydroizolačný náter sa aplikuje na pripravené podklady natieraním štetcom, valčekom, asfaltérskou kefou, alebo striekacou pištoľou. Hmota sa nanáša v dvoch až troch vrstvách podľa kvality podkladu a spôsobu expozície, a to v 12 až 24-hodinových intervaloch v závislosti od teploty prostredia. V oblastiach s defektami v podklade sa náter vystuží tkaninou. Doba zasychania náteru je cca 2 h. Pripravený náter je vhodné chrániť pred prudkým vyschnutím.

Teplota podkladu ani okolitej atmosféry nesmie byť pri aplikácii nižšia ako +5 °C a vyššia než +35 °C.

# Výdatnosť

Pre štandardný dvojvrstvový náterový systém je merná spotreba (1,2 - 1,3) kg/m2, pričom výsledná hrúbka hydroizolačnej membrány sa pohybuje v hrúbke do 1 mm.

U trojvrstvového náterového systému je merná spotreba (1,6 - 1,8) kg/m2.

# Balenie a skladovanie

Hydroisolation UV  - tekutá guma je balená do plastových vedier o hmotnosti 5 a 20 kg. Výrobok sa skladuje v pôvodných obaloch pri teplotách +5 °C až + 35 °C. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa výroby. Výrobok je potrebné chrániť pred zamrznutím, pri ktorom dochádza k nevratnému znehodnoteniu!

# Ochrana zdravia pri práci

Práca s hydroizolačným náterom Hydroisolation UV  - tekutá guma nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Hmota neobsahuje zdraviu škodlivé látky podľa REACH. Napriek tomu je potrebné  zoznámiť sa s kartou bezpečnostných údajov výrobku – je k dispozícii aj na internetových stránkach.

Pri práci je nutné dodržiavať štandardné hygienické zásady a používať rukavice a ochranný odev, pri striekaní tiež ochranné okuliare alebo štít. Pri kontakte náteru s pokožkou alebo sliznicami je potrebné postihnuté miesto umyť alebo vypláchnuť prúdom vody. Pri náhodnom požití treba vyhľadať lekársku pomoc.

dobe vydania. Tento technický list stráca platnosť vydaním nového aktualizovaného technického listu. V prípade potreby a akýchkoľvek pochybností či nejasností kontaktujte výrobcu.

# Mechanické vlastnosti Hydroisolation UV:

# Základnou vlastnosťou, ktorou sa táto izolácia líši od bežných (lepenkových, fóliových), je vysoká prierazová pevnosť a izolačný náter, pričom aplikovaná membrána nemá spojovacie švy. Ďalšou nezanedbateľnou vlastnosťou je úplná adhézia (priľnavosť) k materiálu, ktorý upravujeme. Rozťažnosť materiálu (bez roztrhnutia) je možná až na 800 %, pričom náter z Hydroisolation UV  - tekutá guma má po takomto extrémnom (náhodnom) roztiahnutí, schopnosť obnoviť tvar na 60 % pôvodného stavu.

# Hydroizolácie - nátery sú odolné voči pôsobeniu rôznych rozpúšťadiel, kyselín, ropných produktov a tiež veľmi dobre  odolávajú  ultrafialovým  lúčom.  Ekonomický  prínos  pre investora je v dlhodobosti účinku týchto izolácií, v jednoduchosti aplikácie a nenáročnosti prípravy podkladu pred aplikáciou. Plochy stačí vyčistiť tlakovou vodou od nánosov prachu, hrdze  a rôznych voľných nečistôt (pokiaľ to nie je možné, je potrebné povrch dôkladne zamiesť, prípadne povysávať od nánosu prachových častíc).

# Navyššie ošetrenie pre kovové plochy je odrhzovacím prostriedkom Deruster.  Kvôli úspore materiálu je následne potrebné vytmeliť škáry, diery a pod. Po vytmelení  a umytí je nutné plochu nechať zaschnúť, až potom aplikovať nátery a nástreky Hydroisolation UV  - tekutá guma. Systém jednozložkového náteru membránového typu,  hrubovrstvová  Hydroisolation UV  - tekutá guma, sa na plochy (základy, betónové steny...) aplikuje natieraním alebo valčekovaním v hrúbke od 1 mm. Okolo prestupov vopred nanášať výstuhy. Aplikácia ochranného náteru začína od najnižšieho bodu konštrukcie po najvyšší. Kontrola správnej hrúbky materiálu sa vykonáva pomocou šablóny,  mriežky,  ktorá je rozmiestnená v sekciách nie väčších ako 50 m2. Tekutú gumu  je možné inštalovať len na čistú, suchú, prípadne mierne zvlhnutú a štrukturálne zdravú betónovú plochu, bez špiny, oleja, nečistôt, či iných materiálov. Na všetky citlivé miesta, ako je spojenie horizontálnych / vertikálnych plôch, rohov, spojok a výplní, sa aplikuje netkaná textília 19 g UV namočená v Hydroisolation UV  - tekutá guma s presahom min. 150 mm okolo kritického miesta a až potom možno aplikovať náter. Pre zníženie rizika bublín je nutné pred aplikáciou Hydroisolation UV  - tekutú gumu nechať betón vyschnúť min. 28 dní. Pred aplikáciou Hydroisolation UV  - tekutej gumy je nutné vytmeliť a zaobliť ostré rohy do fabiónu (R min. 2 cm). Nerovnosti vyplnené vhodným plnidlom - tmelom je nutné opraviť s presahom minimálne 20 mm okolo trhliny. Pre dosiahnutie najvyššej kvality Hydroisolation UV  - tekutá guma odporúčame izoláciu z Hydroisolation UV  - tekutá guma prekryť geotextíliou zo strany zásypov.

# POZOR ! CHRÁŇTE PRED MRAZOM !!

# Balenie :     5 kg,  20 kg

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

GYNEX - CHEMALEX spol. s.r.o.

Na Lánoch 3298/10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +412 905 568 121

gynexchemalex@gynexchemalex.sk, www.gynex.sk