Technický list:				Cyklon Lepidlo na drevo D3

Číslo tovaru 5134410

Cyklon Čistič PU zvyškov je PVAc disperzné lepidlo s dobrou odolnosťou spoja voči vode, ktoré pri jednozložkovom spracovaní spĺňa požiadavky skupiny D-3. Veľmi rýchlo vytvrdzuje, lepené špáry sa vyznačujú dobrou tepelnou odolnosťou.

Oblasti použitia

vnútorné priestory s častým krátkodobým pôsobením zatekajúcej alebo kondenzujúcej vody, prípadne dlhodobé pôsobenie zvýšenej vlhkosti vzduchu

v exteriéri len s použitím dokonalej, odskúšanej ochrany pred vplyvmi počasia

plošné lepenie dosák HPL/CPL v taktových lisoch, korpusové a montážne lepenie

plošné lepenie dekoratívnych fólií

lepenie špárovky, blokov a laťovky z mäkkého  dreva, lepenie kolíkov

vysokofrekvenčné lepenie

stacionárne lepenie hrán z dyhy, laminátu a masívnych drevených líšt

Informácie o spracovaní

Príprava dreva: Lepené časti musia byť čisté, bez prachu a mastnoty. Nerovnosti dielov predlžujú lisovací čas a znižujú pevnosť. Opracovanie drevených častí by malo byť vykonané krátko pred lepením.

Nanesenie lepidla: Lepidlo sa obvykle nanáša jednostranne, pri požiadavke na vyššiu vodovzdornosť obojstranne valčekom, štetcom alebo iným zariadením v tenkej, rovnomernej vrstve.

Lisovanie: Lepené diely spojíme a lisujeme (stláčame) tak dlho, pokiaľ nie je dosiahnutá dostatočná počiatočná pevnosť. Lisovací tlak by mal byť taký veľký, aby sa lepená špára v celej dĺžke uzavrela. Počiatočná pevnosť lepenej špáry, potrebná na ďalšie spracovanie sa dosiahne v závislosti na druhu materiálu a druhu spoja za krátky čas. Vyššia odolnosť lepenej špáry voči vode sa tvorí pomalšie a dosiahne sa až po cca. 7 dňoch po zlepení.

Čistenie: Pracovné nástroje pred zaschnutím lepidla očistite vodou.

Farbenie dreva: Vzhľadom na rozdielne zloženie jednotlivých látok v dreve, v závislosti na oblasti rastu môže dôjsť v jednotlivých prípadoch k zafarbeniu spoja, napr. buk a čerešňa. Odporúčame urobiť vlastnú skúšku.

Skladovanie

V dobre uzavretých originálnych baleniach pri normálnej teplote. Teplota nad 25 °C skracuje minimálnu skladovaciu dobu. Lepidlo po dlhšom skladovaní trochu zhustne, po dôkladnom rozmiešaní je opäť použiteľné. Čas skladovania je 9 mesiacov od dátumu výroby. Pozor, lepidlo je citlivé na mráz !

Vhodnosť skladovacích nádob a nánosových zariadení: Skladovacie tanky, vedenia a nádoby z kovu, pozinkovaného kovu, hliníka či iných farebných kovov nie sú vzhľadom k slabo kyslej reakcii disperzie vhodné,  je možná korózia. Odporúčame preto použiť skladovacie nádoby, vedenia a nánosové zariadenia z nerezových materiálov alebo umelých hmôt ( PVC, polyesterová živica).

Technické údaje

| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Teplota miestnosti a materiálu | 18 - 20 °C |
| Vlhkosť dreva | 8 - 10 % |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 60 - 70 % |
| Množstvo nánosu : |  |
| Montážne lepenie | 160 - 180 g/m2 |
| Plošné lepenie | 80 - 140 g/m2 |
| Otvorený čas pri 150 g/m2 | 8 - 12 min. |
| Lisovací tlak dielov bez pnutia | 0,1 - 0,8 N/mm2 |
| Minimálny lisovací čas: |  |
| Plošné lepenie dekoračných fólií v taktových lisoch | 5 - 10 sek. |
| Vysokofrekvenčné lepenie s ohrevom | od 15 sek |
| Plošné lepenie HPL/CPL v taktových lisoch pri 70 °C | od 45 sek. |
| Montážne lepenie | 8 – 15 min. |
| Špárovka, lepenie blokov | 10 - 15 min |
| Báza | PVAc-disperzia |
| Farba | biela |
| Viskozita | cca. 9.000 mPas, Brookf. HBT, kužeľ 3,20 Upm |
| Merané pri 20 °C |  |
| Biely bod | cca. + 7 °C |
| pH | cca. 3 |

Otvorený čas a lisovací čas sú pri práci značne ovplyvnené napr.: teplotou, vlhkosťou vzduchu, savosťou materiálu, naneseným množstvom a pnutím v materiáli.

Pri lepení okenných hranolov má byť na odporúčanie skúšobne v Rosenheime vlhkosť dreva 13±2% a teplota miestnosti a dreva nesmie klesnúť pod +15oC.

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.