Technický list:				Cyklon Penetration 1:10

Číslo tovaru 5574418

Cyklon Penetration 1:10 je univerzálna akrylátová  disperzia -  spojivo v stavebníctve, najmä ako prísada do betónu a do polymér-cementových kompozícií v interiéri aj exteriéri. Je vhodná aj ako impregnácia a penetrácia starého muriva a omietok, penetrácia nasiakavých materiálov (drevotriesky, eternit, betón a omietky pred nátermi), penetrácia pod podlahárske akrylátové lepidlá, hĺbková penetrácia a impregnácia pod hydroizolácie a nivelačné hmoty, a pod.

Oblasti použitia

- Penetrácia podkladu nariedením 1 dielu disperzie ku 3-10 dielom vody, takto ošetrený povrch zasychá podľa teploty a vlhkosti vzduchu za 8-12 hodín. Spotreba 100 – 200 ml / m².

- Uzatvárací náter betónu, k 1 dielu disperzie pridáme 10 dielov vody a potom 5 dielov cementu, aplikujeme na penetrovaný podklad.

- Betón a cementová malta. Na 100 kg cementu pridáme 4-10 l disperzie. Až potom pridáme vodu, dávku disperzie volíme podľa náročnosti použitia.

- Lepiaca malta na dlaždice a obkladačky, 2 diely piesku a 1 diel cementu zmiešame s potrebným množstvom disperzie, riedenej vodou 1:2

- Polymér-vápenná malta, na 100 kg hydrátu dáme 10 litrov disperzie, ďalej potom podľa obvyklého postupu.

Bezpečnostné opatrenia:

Cyklon Penetration 1:10 je nehorľavé bezrozpúšťadlové lepidlo. Je zdravotne a ekologicky nezávadné. Lepidlo je ľahko odstrániteľné mydlom a vlažnou vodou.

Skladovanie:

Cyklon Penetration 1:10 ako disperzia obsahujúca vodu, nesmie zamrznúť. Chráňte pred mrazom! Skladujte v originálnom balení pri teplote od +5⁰C do +30⁰C.

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom

testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať

najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku

nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o

vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.